云南省工程建设地方标准                     DB

DBJ 53/T-XXX-XXXX

云南省高强混凝土应用技术规程

Technical Specification for Application of High-strength Concrete in Yunnan Province

（征求意见稿）

202X-XX-XX 发布                 202 X -XX-XX 实施

云南省住房和城乡建设厅  发布

云南省工程建设地方标准

云南省高强混凝土应用技术规程

Technical Specification for Application of High-strength Concrete in Yunnan Province

DBJ 53/T-XXX -XXXX

主编单位：云南大学建筑与规划学院

云南中建西部建设有限公司

云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司

批准部门：云南省住房和城乡建设厅

施行日期：202X年*月*日

XXX出版社

202X  昆明

前    言

根据云南省住房和城乡建设厅《关于印发2021年工程建设地方标准编制计划的通知》文件，主编单位会同参编方共同协作进行《云南省高强混凝土应用技术规程》的编制。

本次编制工作经广泛调查研究，开展了相关生产试配和施工验证，确保本规程相关内容符合云南区域特点，结合我省建设工程中高强混凝土的实际需要，从地域及行业等方面综合考虑，广泛收集整理全省各地区的试验数据，确定适合云南省高强混凝土的配制和质量检验及结构验收的方法。做到技术先进、安全可靠、经济合理。

本规程分为9章，主要技术内容包括：1 总则；2 术语和符号；3 基本规定；4 原材料；5 混凝土性能；6配合比；7 制备与运输；8 施工；9质量检验。

本规程由云南省住房与城乡建设厅负责管理，云南大学建筑与规划学院负责技术内容的解释。使用过程中如有意见或建议，请将意见建议和相关资料寄送云南大学建筑与规划学院（地址：昆明市呈贡区云南大学建筑与规划学院实验教学中心；邮政编码：       ；E-mail：         @qq.com；电话：        ）。

主编单位：

参编单位：

主要起草人员：

主要审查人员：

目  次

1 总 则	1

2 术语和符号	2

2.1术语	2

2.2符号	2

3基本规定	3

4原材料	4

4.1水泥	4

4.2矿物掺合料	4

4.3细骨料	5

4.4粗骨料	6

4.5外加剂	6

4.6纤维	7

4.7水	8

5混凝土性能	8

5.1拌合物性能	8

5.2力学性能	9

5.3长期性能和耐久性能	9

6配合比	10

7 制备与运输	12

7.1一般规定	12

7.2原材料贮存	12

7.3计量	13

7.4搅拌	13

7.5运输	14

8施工	15

8.1一般规定	15

8.2浇筑	15

8.3养护	17

9质量检验	18

9.1原材料质量检验	18

9.2混凝土性能检验	18

9.3高强混凝土结构实体强度质量检验	19

附录A 倒置坍落度筒排空试验方法	20

本规程用词说明	22

引用标准名录	23

附：条文说明	26

# 1 总 则

1.0.1结合云南省地理环境、材料、生产施工等条件，为规范高强混凝土生产与应用，保证工程质量，做到技术先进、安全可靠、经济合理，制定本规程。

1.0.2本规程适用于云南省建设工程用C60至C100高强混凝土的原材料控制、性能要求、配合比设计、生产施工、质量检验和验收。

1.0.3高强混凝土的配制和应用除执行本规程外，尚应符合国家和行业及地方现行有关规范标准的规定。

# 2 术语和符号

## 2.1术语

2.1.1高强混凝土

强度等级为C60至C100的混凝土。

2.1.2硅灰

在冶炼硅铁合金或工业硅时，通过烟道收集的以无定形二氧化硅为主要成分的粉体材料。

2.1.3粉煤灰微珠

燃煤火电厂从烟囱排出的、经过专用设备精选收集得到的一种亚微米高活性球状玻璃体的粉体材料。

2.1.4倒置坍落度筒排空时间

倒置坍落度筒中混凝土拌合物自由下落的排空时间。

## 2.2符号

fcu,o—混凝土配制强度；

fcu,k—混凝土立方体抗压强度标准值；

tsf,m—两次试验测得的倒置坍落度筒排空时间的平均值；

tsf,1，tsf,2—两次试验分别测得的倒置坍落度筒排空时间。

# 3基本规定

3.0.1高强混凝土的拌合物性能、力学性能、耐久性能和长期性能应满足设计和施工要求。

3.0.2大体积混凝土结构、地下室结构、超长结构等部位使用的高强混凝土,宜采用60d或90d标准养护龄期抗压强度作为配合比设计、强度评定及竣工验收依据。

3.0.3高强混凝土应采用预拌混凝土，其标记应符合现行标准《预拌混凝土》GB/T 14902的规定。

3.0.4制备纤维混凝土、补偿收缩混凝土、清水混凝土和大体积混凝土等高强混凝土，除符合本规程的规定外，尚应分别符合国家现行标准《纤维混凝土应用技术规程》JGJ/T 221、《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T 178、《清水混凝土应用技术规程》JGJ 169和《大体积混凝土施工标准》GB 50496的规定。

3.0.5当施工难度大的重要工程结构采用高强混凝土时，生产和施工前宜进行实体模拟试验。

3.0.6对有预防混凝土碱骨料反应设计要求的高强混凝土工程结构，应符合现行标准《预防混凝土碱骨料反应技术规范》GB/T 50733的规定。

# 4原材料

## 4.1水泥

4.1.1配制高强混凝土宜选用硅酸盐水泥或者普通硅酸盐水泥，且应符合现行标准《通用硅酸盐水泥》GB 175的规定。

4.1.2配制C80及以上强度等级的混凝土，水泥3d胶砂抗压强度不宜低于30MPa，28d胶砂抗压强度不宜低于50MPa，水泥宜采用强度等级不低于52.5的水泥。

4.1.3对于有预防碱骨料反应要求的高强混凝土工程，宜采用碱含量低于0.6%的水泥。

4.1.4水泥中氯离子含量不应大于0.03%。

4.1.5配制高强混凝土不应采用结块的水泥，不宜采用出厂超过3个月的水泥。

4.1.6生产高强混凝土时，水泥温度不宜高于60℃。

## 4.2矿物掺合料

4.2.1高强混凝土用矿物掺合料可包含粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰、粉煤灰微珠、磷渣粉和复合矿物掺合料。粉煤灰及粉煤灰微珠应符合现行标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596的规定，粒化高炉矿渣粉应符合现行标准《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046的规定，磷渣粉应符合现行标准《混凝土用粒化电炉磷渣粉》JG/T 317的规定，硅灰应符合现行标准《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736的规定，复合掺合料应符合《混凝土用复合掺合料》JG/T 486的规定。

4.2.2配制高强混凝土宜采用II级及以上的F类粉煤灰。配制C70及以上强度等级的高强混凝土宜采用I级粉煤灰。配制C80以上高强混凝土宜采用粉煤灰微珠，28d强度活性指数不宜低于80%，烧失量不宜大于5%。

4.2.3配制C70及以上强度等级的高强混凝土掺用粒化高炉矿渣粉时，粒化高炉矿渣粉不宜低于S95级。

4.2.4配制高强混凝土不宜单掺硅灰，硅灰宜与粒化高炉矿渣粉、粉煤灰等复合使用。

4.2.5磷渣粉和复合掺合料用于配制高强混凝土时，其掺量需经过试验验证。

4.2.6矿物掺合料的放射性应符合现行标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的有关规定。

## 4.3细骨料

4.3.1细骨料除应符合现行标准《建设用砂》GB/T14684的规定外，主要参数还应符合4.3.2-4.3.4规定。

4.3.2配制高强混凝土宜采用细度模数2.6~3.0的II区中砂，紧密堆积空隙率不宜大于40%。

4.3.3采用天然砂时，砂的含泥量和泥块含量应分别不大于2.0%和0.5%。

4.3.4采用机制砂时，石粉亚甲蓝（MB值）应小于1.4，石粉含量不应大于7%，石粉流动度比不宜小于110%。配制C80及以上强度等级混凝土时，机制砂石粉亚甲蓝（MB值）应小于1.0，单级压碎值宜小于25%。

4.3.5高强混凝土用砂宜为非碱活性。

4.3.6高强混凝土不应采用再生细骨料。

## 4.4粗骨料

4.4.1粗骨料除应符合现行标准《建设用卵石、碎石》GB/T 14685的规定外，主要参数还应符合4.4.2-4.4.5规定。

4.4.2岩石抗压强度应比混凝土强度等级标准值高30%。C80及以上强度等级混凝土宜采用玄武岩。

4.4.3粗骨料应采用连续级配，最大公称粒径不宜大于25mm，C80及以上强度等级用粗骨料宜采用5mm-20mm碎石。

4.4.4粗骨料含泥量不应大于0.5%，泥块含量不应大于0.2%。

4.4.5粗骨料针片状颗粒含量不宜大于5%，且不应大于8%。

4.4.6高强混凝土用粗骨料宜为非碱活性。

4.4.7高强混凝土不应采用再生粗骨料。

## 4.5外加剂

4.5.1外加剂应符合现行标准《混凝土外加剂》GB 8076和《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的规定。

4.5.2配制高强混凝土宜采用高性能减水剂，减水率不应低于28%，泌水率比应不大于70%，28d混凝土收缩率比应不大于100%，混凝土倒置坍落度筒排空时间不宜高于10s，混凝土含气量不宜大于3%。

4.5.3外加剂应与水泥和矿物掺合料有良好的适应性，并应经试验验证。

4.5.4补偿收缩高强混凝土宜采用膨胀剂，膨胀剂及其应用应符合国家现行标准《混凝土膨胀剂》GB/T 23439和《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T 178的规定。

4.5.5高强混凝土冬季施工可采用防冻剂，防冻剂应符合现行标准《混凝土防冻剂》JC/T 475的规定。

## 4.6纤维

4.6.1 纤维可选用钢纤维或合成纤维，钢纤维应符合《混凝土用钢纤维》GB/T 39147，合成纤维应符合《水泥混凝土和砂浆用合成纤维》GB/T 21120。钢纤维的抗拉强度等级应不低于600级。合成纤维抗拉强度应不小于500MPa，初始模量应不小于4.5GPa，断裂伸长率宜控制在15%~30%。

4.6.2纤维材料的品种、直径、长度、长径比和掺量应根据高强混凝土性能要求进行试验确定。

## 4.7水

4.7.1高强混凝土拌合用水和养护用水应符合现行标准《混凝土用水标准》JGJ 63规定。

4.7.2 高强混凝土拌合用水不宜采用搅拌与运输设备洗涮等回收水。

# 5混凝土性能

## 5.1拌合物性能

5.1.1泵送高强混凝土拌合物的坍落度、扩展度、倒坍时间和坍落度经时损失宜符合表5.1.1的规定。超高泵送高强混凝土拌合物的坍落度、扩展度、倒坍时间和坍落度经时损失宜经泵送模拟试验确定。

表5.1.1泵送混凝土拌合物性能

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 坍落度（mm） | ≥220 |
| 扩展度（mm） | ≥600 |
| 倒坍时间（s） | ≤10 |
| 坍落度经时损失（mm/h） | ≤10 |
| 扩展度经时损失（mm/h） | ≤30 |

5.1.2非泵送高强混凝土拌合物的坍落度宜符合表5.1.2的规定。

表5.1.2非泵送混凝土拌合物性能

| 项目 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 搅拌罐车运输 | 翻斗车运输 |
| 坍落度（mm） | 130-180 | 50-90 |

5.1.3高强混凝土拌合物不应离析和泌水，凝结时间应满足施工要求。

5.1.4高强混凝土拌合物的坍落度、扩展度和凝结时间试验方法应符合现行标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080的规定，坍落度经时损失试验方法应符合现行标准《混凝土质量控制标准》GB 50164的规定，倒坍时间试验方法应符合本规程附录A的规定。

## 5.2力学性能

5.2.1高强混凝土的强度等级应按立方体抗压强度标准值划分为C60、C65、C70、C75、C80、C85、C90、C95和C100。

5.2.2高强混凝土力学性能试验方法应符合现行标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081的规定。

5.2.3高强混凝土抗压强度宜采用150mm×150mm×150mm标准立方体试件，成型试模应符合《混凝土试模规范》JG237的规定。

## 5.3长期性能和耐久性能

5.3.1高强混凝土的抗冻、抗硫酸盐侵蚀、抗氯离子渗透、抗碳化和抗裂等耐久性能等级划分应符合现行标准《混凝土质量控制标准》GB 50164和《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193的规定。

5.3.2高强混凝土长期性能与耐久性能的试验方法应符合现行标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082和《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T50476的规定

5.3.3高强混凝土早期抗裂试验的单位面积的总开裂面积不宜大于700mm2/m2。

5.3.4使用高强混凝土制备有较大收缩开裂风险构件，宜采取补偿收缩、降低水化热等减少收缩和开裂的措施。

5.3.5用于受氯离子侵蚀环境下的高强混凝土的抗氯离子渗透性能宜满足电通量不大于1000C或者氯离子迁移系数不大于1.5×10-12m2/s的要求；用于盐冻环境条件的高强混凝土的抗冻等级不宜小于F350；用于盐渍环境条件的高强混凝土的抗硫酸盐等级不宜小于KS150，抗碳化深度不大于1mm。

# 6配合比

6.0.1高强混凝土配合比设计应遵循低用水量、低水泥用量、最大骨料堆积密度、水胶比适宜、活性掺合料与高性能减水剂双掺的原则。

6.0.2高强混凝土配合比设计宜按照最紧密堆积理论，采用绝对体积法进行设计。高强混凝土配合比设计应符合现行标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的规定，并应满足设计和施工要求。

6.0.3高强混凝土配制强度应按下式确定：

fcu,o≥1.15fcu,k

式中：fcu,o—混凝土配制强度（MPa）；

fcu,k—混凝土立方体抗压强度标准值（MPa）；

6.0.4高强混凝土配合比应经试验确定，在缺乏试验依据的情况下宜符合以下规定：

1水胶比、胶凝材料用量和砂率可按6.0.4选取，并应试验确定；

表6.0.4水胶比、胶凝材料用量和砂率

| 强度等级 | 水胶比 | 胶凝材料用量（kg/m3） | 砂率（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥C60，＜C80 | 0.28~0.34 | 480~560 | 35~45 |
| ≥C80，＜C100 | 0.22~0.28 | 550~600 |  |
| C100 | 0.20~0.26 | 580~650 |  |

2外加剂和矿物掺合料的品种、掺量，应通过试验确定，矿物掺合料掺量宜为20%~40%；硅灰不宜大于10%。

3水泥用量不宜大于480kg/m3。

6.0.5对于有预防混凝土碱骨料反应设计要求的工程，高强混凝土中最大碱含量不应大于3.0kg/m3；粉煤灰和粉煤灰微珠的碱含量可取实测值的1/6，粒化高炉矿渣粉和硅灰的碱含量可分别取实测值的1/2。

6.0.6在试配过程中，应采用三个不同的配合比进行混凝土强度试验，其中一个可依据表6.0.3计算后调整拌合物的试拌配合比，另外两个配合比的水胶比宜较试拌配合比分别增加和减少0.02。

6.0.7高强混凝土设计配合比确定以后，应采用该配合比进行不少于3盘混凝土重复性试验，每盘混凝土应至少成型两组试件，每组混凝土的抗压强度不应低于配制强度。

6.0.8配合比试配应采用工程实际使用原材料进行混凝土拌合物性能、力学性能和耐久性能试验，试验结果应满足设计和施工要求。

6.0.9大体积高强混凝土配合比试配和调整应符合《大体积混凝土施工标准》GB 50496的规定。高强混凝土配合比设计应在生产和施工前进行适应性调整，应以调整后的配合比作为施工配合比。

# 7 制备与运输

## 7.1一般规定

7.1.1生产高强混凝土的搅拌站应符合现行标准《建筑施工机械与设备 混凝土搅拌站（楼）》GB/T 10171的规定。

7.1.2在高强混凝土拌合物运输和浇筑过程中，严禁往拌合物中加水。

## 7.2原材料贮存

7.2.1各种原材料贮存应符合下列规定：

1水泥应按品种、强度等级和生产厂家分别贮存，不得与矿物掺合料等其他粉料相混，并应防止受潮；

2矿物掺合料应按品种、质量等级和产地分别贮存，不得与水泥等其他粉料相混，并应防雨防潮；

3骨料应按品种、规格分别堆放，不得混料，堆场应采用能排水的硬质地面，并应有遮雨防尘措施；

4外加剂应按品种和生产厂家分别贮存，不应采用受潮结块的粉状外加剂，液态外加剂应存储在密闭容器内，并应防晒和防冻，当有沉淀等异常现象时，应经检验合格后再使用，使用前应搅拌均匀。

7.2.2各种原材料贮存处应有明显标识。

## 7.3计量

7.3.1原材料计量应采用电子计量设备，其精度应符合现行标准《建筑施工机械与设备 混凝土搅拌站（楼）》GB/T 10171的规定。每一工作班开始前应对计量设备进行零点校准。

7.3.2计量设备应按期进行校准。粉料、水、外加剂计量设备宜每周校准，骨料计量设备宜每月校准。

7.3.3原材料的计量允许偏差应符合表7.3.3的规定，并应每班次检查1次。

表7.3.3原材料的计量允许偏差（按质量计，%）

| 原材料品种 | 水泥 | 骨料 | 水 | 外加剂 | 掺合料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每盘计量允许偏差 | ±2 | ±3 | ±1 | ±1 | ±2 |
| 累计计量允许偏差 | ±1 | ±2 | ±1 | ±1 | ±1 |

7.3.4在高强混凝土生产过程中，应及时测定粗、细骨料的含水率并应根据其变化及时调整水和粗、细骨料的称量。

## 7.4搅拌

7.4.1高强混凝土宜采用双卧轴强制式搅拌机，搅拌时间宜符合表7.4.1的规定。

表7.4.1高强混凝土搅拌时间（s）

| 混凝土强度等级 | 施工工艺 | 搅拌时间 |
| --- | --- | --- |
| C60-C75 | 泵送 | ≥60 |
|  | 非泵送 | ≥90 |
| ≥C80 | 泵送 | ≥90 |
|  | 非泵送 | ≥120 |

7.4.2当高强混凝土掺入纤维、粉状外加剂时，搅拌时间宜在表7.4.1的基础上适当延长，延长时间不宜少于30s；也可先将纤维、粉状外加剂和其他干料投入搅拌机干拌不少于30s，然后再加水按表7.4.1的搅拌时间进行搅拌。

7.4.3清洁过的搅拌机搅拌第一盘高强混凝土时，宜分别增加10%水泥用量、10%砂子用量和适量外加剂，相应调整用水量，保持水胶比不变，补偿搅拌机容器挂浆造成的混凝土拌合物中的砂浆损失；未清理过的搅拌高水胶比混凝土的搅拌机用来搅拌高强混凝土时，该盘混凝土宜增加适量水泥和外加剂，且水胶比不应增大。

7.4.4搅拌高强混凝土时应提前清理搅拌机，搅拌应保证高强混凝土拌合物质量均匀，同一盘混凝土的搅拌匀质性应符合现行标准《混凝土质量控制标准》GB 50164的规定。

## 7.5运输

7.5.1运输高强混凝土的搅拌运输车应符合现行标准《混凝土搅拌运输车》GB/T 26408的规定；翻斗车应仅限用于现场运输坍落度小于90mm的混凝土拌合物。

7.5.2搅拌运输车装料前应反向高速旋转罐体，罐体内应无积水或积浆。

7.5.3高强混凝土采用搅拌运输车运输时间不宜大于90min；当采用翻斗车时，运输时间不宜大于45min，运输应保证浇筑连续性。

7.5.4搅拌运输车到达浇筑现场时，卸料前应高速旋转罐体20s~30s后再将混凝土拌合物卸出。

7.5.5浇筑现场，混凝土和易性不能满足施工要求时禁止采用加生水方式调整，可采用加同品种减水剂调整，减水剂掺量应有经试验确定的预案，且掺入混凝土拌合物中后应高速旋转罐体不少于90s。

# 8施工

## 8.1一般规定

8.1.1高强混凝土的施工应符合现行标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666和《混凝土质量控制标准》GB 50164的有关规定。

8.1.2在施工前，应制定高强混凝土生产施工技术方案，并应做好各项准备工作。

## 8.2浇筑

8.2.1高强混凝土浇筑前，应检查模板支撑的稳定性以及接缝的密合情况，并应保证模板在混凝土浇筑过程中不失稳、不跑模和不漏浆；天气炎热时，宜对模板采取降温措施。

8.2.2当暑期施工时，高强混凝土拌合物入模温度不应高于35℃，宜选择温度较低时段浇筑混凝土；当冬期施工时，拌合物入模温度不应低于5℃，并应有保温措施。

8.2.3泵送设备和管道的选择、布置及其泵送操作可按现行标准《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10的有关规定执行。

8.2.4当缺乏高强混凝土泵送经验时，施工前宜进行试泵。

8.2.5当泵送高度超过100m时，宜采用高压泵进行泵送。对于泵送高度超过100m、强度等级不低于C80的高强混凝土，宜采用150mm管径的输送管。

8.2.6向下泵送高强混凝土时，输送管与垂线的夹角不宜小于12°。

8.2.7在向上泵送高强混凝土过程中，当泵送间歇时间超过15min时，应每隔4-5min进行四个行程的正、反泵，松动泵机和泵管内混凝土，且最大间歇时间不宜超过45min；向下泵送高强混凝土时，最大间歇时间不宜超过15min。

8.2.8在高强混凝土泵送前对于非同等级的润管砂浆不得浇筑在构件上。

8.2.9高强度等级混凝土与低强度等级混凝土换强度等级浇筑或者交叉泵送时，低强度等级混凝禁止浇筑到高强度等级混凝土浇筑部位。

8.2.10高强混凝土自由倾落高度大于3m时，宜采用导管等辅助设备。

8.2.11高强混凝土浇筑的分层厚度不宜大于500mm，上下层同一位置浇筑的间隔时间不宜超过120min。

8.2.12不同强度等级混凝土浇筑对接处应设在低强度等级混凝土构件中，与高强度等级构件间距不宜小于500mm；现浇对接处可设置密孔钢丝网拦截混凝土拌合物，浇筑时应先浇筑高强度等级混凝土后浇筑低强度等级混凝土，低强度等级混凝土不得流入高强度等级混凝土构件中。

8.2.13高强混凝土可采用振捣棒捣实，插入点间距不应大于振捣棒振动作用半径，泵送高强混凝土每点振捣时间不宜超过20s，当混凝土拌合物表面出现泛浆，基本无气泡溢出，可视为捣实；连续多层浇筑时，振捣棒应插入下层拌合物50mm进行捣实。

8.2.14浇筑大体积高强混凝土时，应采取温控措施，温控应符合现行标准《大体积混凝土施工标准》GB 50496的规定。

8.2.15混凝土拌合物从搅拌机卸出后到浇筑完毕的延续时间不宜超过表8.2.15的规定，有特定施工要求的宜在设计要求的保坍时间内施工完毕。

表8.2.15混凝土拌合物从搅拌机卸出后到浇筑完毕的延续时间（min）

| 混凝土施工情况 |  | 气温 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤25℃ | ＞25℃ |
| 泵送高强混凝土 |  | 150 | 120 |
| 非泵送高强混凝土 | 施工现场 | 120 | 90 |
|  | 制品厂 | 60 | 45 |

## 8.3养护

8.3.1高强混凝土浇筑成型后应及时对混凝土暴露面进行覆盖，混凝土终凝前，应用抹子搓压表面至少2遍，平整后再次覆盖。

8.3.2高强混凝土可采取潮湿养护，并可采取蓄水、浇水、喷淋水或者覆盖保湿等方式，养护水温与混凝土表面温度之间的温度差不宜大于20℃，保湿养护时间应大于7d，不宜小于14d。

8.3.3当采用混凝土养护剂养护时，养护剂应符合现行标准《公路工程水泥混凝土养生剂（膜）》JT/T 522的规定。

8.3.4在风速较大的环境下养护时，应采取适当的防风措施。在暴晒、气温骤降等特殊气候条件下，应采取覆盖保温养护措施防止混凝土温度受环境因素影响而发生剧烈变化。

8.3.5高强混凝土构件或制品进行蒸汽养护时，应包含静停、升温、恒温和降温四个阶段。静停时间不宜小于2h，升温速度不宜大于25℃/h，恒温温度不应超过80℃，恒温时间应通过试验确定，降温速度不宜大于20℃/h。构件或制品出池或撤除养护措施时的表面与外界温差不宜大于20℃。

8.3.6对于大体积高强混凝土宜采用保温养护等温控措施，混凝土内部和表面的温差不宜超过25℃，表面与外界温差不宜大于20℃。

8.3.7冬期施工时，高强混凝土养护应符合下列规定：

1 宜采用带模养护，带模养护时间不宜低于3d；

2 混凝土受冻前的强度不得低于10MPa；

3 模板和保温层应在混凝土冷却到5℃以下再拆除，或在混凝土表面温度与外界温度相差不大于20℃时再拆除，拆模后的混凝土应及时覆盖；

4 混凝土强度达到设计强度等级标准值的70%时，可撤除养护措施。

# 9质量检验

## 9.1原材料质量检验

9.1.1原材料质量应符合现行标准《混凝土质量控制标准》GB 50164的规定，同时应符合本规程第4章的规定。

## 9.2混凝土性能检验

9.2.1拌合物性能检验和硬化混凝土性能检验应符合现行标准《混凝土质量控制标准》GB 50164的规定。

9.2.2高强混凝土生产时，生产第一盘或第一车应进行开盘鉴定，确定混凝土拌合物性能满足要求后再进行连续生产，根据原材料质量情况可对配合比进行微调，但不得增大水灰比。

9.2.3在生产施工过程中，应在搅拌地点和浇筑地点分别对混凝土拌合物进行抽样检验并留置力学性能、长期性能和耐久性能检测试样。

9.2.4高强混凝土拌合物性能、力学性能、长期性能和耐久性能应符合本规程第5章的规定。

## 9.3高强混凝土结构实体强度质量检验

9.3.1高强混凝土结构实体强度检验应符合现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204规定。

9.3.2结构实体混凝土强度应按不同强度等级分别检验。检验方法应优先采用无损检测方法；当无损检测结果不满足要求时，可采取钻芯法等方法进行校验。

9.3.3结构实体检验检测中，当混凝强度结果不满足要求时，应委托具有资质的检测机构，按现行有关规范标准的规定进行检测。

# 附录A 倒置坍落度筒排空试验方法

A.0.1 本方法适用于倒置坍落度筒中混凝土拌合物排空时间的测定。

A.0.2 倒置坍落度筒排空试验应采用下列设备：

1 倒置坍落度筒:材料、形状和尺寸应符合现行标准《混凝土坍落度仪》JG/T 248的规定，小口端应设置可快速开启的封盖。

2 台架:当倒置坍落度筒支撑在台架上时，其小口端距地面不宜小于500mm，且坍落度筒中轴线应垂直于地面；台架应能承受装填混凝土和插捣。

3 捣棒:应符合现行标准《混凝土坍落度仪》JG/T 248的规定。

4 秒表:精度0.01s。

5 小铲和抹刀。

A.0.3 混凝土拌合物取样与试样的制备应符合现行标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080 的有关规定。

A.0.4 倒置坍落度筒排空试验测试应按下列步骤进行：

1 将倒置坍落度筒支撑在台架上，筒内壁应湿润且无明水，关闭封盖。

2 用小铲把混凝土拌合物分两层装入筒内，每层捣实后高度宜为筒高的1/2。每层用捣棒沿螺旋方向由外向中心插捣15次，插捣应在横截面上均匀分布，插捣筒边混凝土时，捣棒可以稍稍倾斜。插捣第一层时，捣棒应贯穿混凝土拌合物整个深度;插捣第二层时，捣棒应插透到第一层表面下50mm。插捣完刮去多余的混凝土拌合物，用抹刀抹平。

3 打开封盖，用秒表测量自开盖至坍落度筒内混凝土拌合物全部排空的时间tsf，精确至0.01s。从开始装料到打开封盖的整个过程应在150s内完成。

A.0.5 试验应进行两次，并应取两次试验测得排空时间的平均值作为试验结果，计算应精确至0.1s。

A.0.6 倒置坍落度筒排空试验结果应符合下式规定：

[tsf,1-tsf,2]≤0.05tsf,m                      (B.0.6)

式中：tsf,m一一两次试验测得的倒置坍落度筒中混凝土拌合物排空时间的平均值(s);

tsf,1，tsf,2-一两次试验分别测得的倒置坍落度筒中混凝土拌合物排空时间(s)。

# 本规程用词说明

1为方便在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下:

表示很严格，非这样做不可的：正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

表示严格，在正常情况下均这样做的：正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的：正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合......的规定”或“应按......执行”。

# 引用标准名录

1	《通用硅酸盐水泥》GB 175

2	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596

3	《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

4	《混凝土外加剂》GB 8076

5	《建筑施工机械与设备 混凝土搅拌站（楼）》GB/T 10171

6	《建设用砂》GB/T14684

7	《建设用卵石、碎石》GB/T14685

8	《预拌混凝土》GB/T 14902

9	《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046

10	《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736

11	《用于水泥和混凝土中的钢渣粉》GB/T 20491

12	《水泥混凝土和砂浆用合成纤维》GB/T 21120

13	《混凝土膨胀剂》GB/T 23439

14	《混凝土搅拌运输车》GB/T 26408

15	《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T 27690

16	《混凝土用钢纤维》GB/T 39147

17	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080

18	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081

19	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082

20	《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107

21	《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119

22	《混凝土质量控制标准》GB 50164

23	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

24	《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T50476

25	《大体积混凝土施工标准》GB 50496

26	《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

27	《预防混凝土碱骨料反应技术规范》GB/T 50733

28	《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10

29	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52

30	《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55

31	《混凝土用水标准》JGJ 63

32	《清水混凝土应用技术规程》JGJ 169

33	《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T 178

34	《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193

35	《纤维混凝土应用技术规程》JGJ/T 221

36	《混凝土试模规范》JG237

37	《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240

38	《人工砂混凝土应用技术规程》JGJ/T 241

39	《混凝土坍落度仪》JG/T 248

40	《高强混凝土应用技术规程》JGJ/T 281

41	《高强混凝土强度检测技术规程》JGJ/T 294

42	《混凝土用粒化电炉磷渣粉》JG/T 317

43	《混凝土用复合掺合料》JG/T 486

44	《混凝土防冻剂》JC/T 475

45	《公路工程水泥混凝土养生剂（膜）》JT/T 522

46	《公路桥涵施工技术规范》JTG/T 3650

47	《普通混凝土配制技术规程》DBJ 53/T-2

云南省工程建设地方标准

云南省高强混凝土应用技术规程

DBJ 53/T-XXX-XXXX

# 条文说明

目  次

制订说明	28

1 总 则	29

2 术语和符号	30

2.1术语	30

3 基本规定	31

4 原材料	33

4.1水泥	33

4.2矿物掺合料	34

4.3细骨料	35

4.4粗骨料	36

4.5外加剂	37

4.7拌合水	38

5 混凝土性能	38

5.1拌合物性能	38

5.2力学性能	39

5.3长期性能和耐久性能	39

6 配合比	41

7 施工	43

7.1一般规定	43

7.2原材料贮存	43

7.3计量	44

7.4搅拌	44

7.5运输	45

7.6浇筑	45

7.7养护	48

8 质量检验与结构验收	50

8.1原材料质量检验	50

8.2混凝土性能检验	50

8.3高强混凝土结构实体强度质量检验	50

### 制订说明

本规程编制过程中，编制组进行广泛而深入的调查研究，总结了云南省工程建设中高强混凝土应用技术的实践经验。同时参考国内外先进技术法规、技术标准，通过试验取得了高强混凝土应用技术的相关重要技术参数。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用过程本规程时能正确理解和执行条文规定，《云南省高强混凝土应用技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，供使用者参考。但是，本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考

### 1 总 则

1.0.1近年来，高强混凝土应用技术迅速发展并逐步趋于成熟，但云南省地理环境、材料、生产施工等条件与国内其他区域存在明显差异，结合区域特点制定云南省高强混凝土生产应用技术规程，有利于促进高强混凝土的健康发展。

1.0.2本规程规定的高强混凝土强度等级区间是相对可以成熟生产应用的高强混凝土等级。高强混凝土强度等级高，其特性和有关技术与常规的普通混凝土有所不同，原材料、混凝土性能、配合比和施工的控制要求更为严格。本规程是针对高强混凝土的原材料、配合比、性能要求、施工、质量检验及结构强度验收的专用标准，可以指导云南省高强混凝土的应用。

1.0.3与本规程有关的、难以详尽的技术要求，应符合国家和行业现行标准的有关规定。

### 2 术语和符号

#### 2.1术语

2.1.1高强混凝土

高强混凝土属于普通混凝土范畴，由于强度等级高带来的技术特殊性，现行标准《预拌混凝土》GB/T 14902将高强混凝土列为特制品。

2.1.2硅灰

硅灰主要用于强度不低于C60的混凝土。采用现行标准《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T 27690中相关规定。

2.1.3粉煤灰微珠

本条对粉煤灰微珠进行定义，粉煤灰微珠主要用于强度等级不低于C80的混凝土，可显著降低混凝土粘度和用水量。

2.1.4倒置坍落度筒排空时间

本条根据《高强混凝土应用技术规程》JGJ/T 281对倒置坍落度筒排空时间进行定义，测试高强混凝土拌合物流动性，可用于对比表征高强混凝土泵送性能。

### 3 基本规定

3.0.1本条规定了控制高强混凝土拌合物性能、力学性能、耐久性能和长期性能的基本原则。高强混凝土拌合物性能包括坍落度、扩展度、倒置坍落度筒排空时间、坍落度经时损失、凝结时间、抗离析和抗泌水等；力学性能包括抗压强度、轴压强度、弹性模量、抗折强度和劈拉强度等；耐久性能和长期性能主要包括收缩、徐变、抗冻、抗硫酸盐侵蚀、抗氯离子渗透、抗碳化和抗裂等性能。

3.0.2本条规定了高强大体积混凝土、地下室结构、超长结构等部位的验收标准。

3.0.3高强混凝土技术要求高，预拌混凝土有利于质量控制。现行标准《预拌混凝土》GB/T 14902规定高强混凝土为特制品，特制品代号B，高强混凝土代号H。高强混凝土标记实例：C80强度等级、240mm坍落度，F350抗冻等级的高强混凝土，其标记为B-H-C80-240(S5)-F350-GB/T14902。

3.0.4强度等级不小于C60的纤维混凝土、补偿收缩混凝土、清水混凝土和大体积混凝土可属于高强混凝土范畴。由于纤维混凝土、补偿收缩混凝土、清水混凝土和大体积混凝土都有较大的特殊性，所以有各自的专业技术标准。本标准与《纤维混凝土应用技术规程》JGJ/T 221、《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T 178、《清水混凝土应用技术规程》JGJ 169和《大体积混凝土施工标准》GB 50496的规定是协调的。高强混凝土用于压蒸养护工艺生产的离心混凝土桩可按相关专业标准的技术要求操作。

3.0.5高强混凝土经常用于重要的或者特殊的工程，这些结构往往比较复杂，对生产施工要求较高，并且情况差异较大，因此，对于这类工程结构，进行生产和施工的实体模拟实验是保证工程质量的比较通行的做法。

3.0.6预防混凝土碱骨料反应对于高强混凝土工程结构非常重要，尤其是在不得不采用碱活性骨料的情况下。现行标准《预防混凝土碱骨料反应技术规范》GB/T 50733中包括了抑制骨料碱活性有效性的检验和预防混凝土碱骨料反应技术措施等重要内容。

### 4 原材料

#### 4.1水泥

4.1.1配制高强混凝土宜选用新型干法窑或旋窑生产的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。立窑水泥的质量稳定性不如新型干法窑和旋窑生产的水泥。硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥之外的通用硅酸盐水泥内掺混合材比例高，混合材品质也较低，胶砂强度较低，与之比较，采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥并掺加较高质量的矿物掺合料配制高强混凝土更具有技术和经济的合理性。

4.1.2采用胶砂强度3d强度低于30MPa，28d强度低于50MPa的水泥配制C80及其以上强度等级混凝土的技术经济合理性较差，甚至难以实现强度等级上限水平的配制目的。

4.1.3混凝土碱骨料反应的重要条件之一就是混凝土中有较高的碱含量，引起混凝土碱骨料反应的有效碱主要是水泥带来的，因此，采用低碱水泥是预防混凝土碱骨料反应的重要技术措施。

4.1.4烧成后的水泥熟料中残留的氯离子含量很低，但在粉磨工艺中采用的助磨剂却良莠不齐，严格控制水泥中氯离子含量有利于避免熟料烧成后粉磨时掺入不良材料。再者高强混凝土水泥用量较高，控制水泥中氯离子含量有利于控制混凝土中总的氯离子含量。

4.1.5配制高强混凝土对水泥要求相对较严，结块的水泥和过期水泥的质量会有变化。

4.1.6在水泥供应紧张时，散装水泥运到搅拌站输入储罐时，经常会温度过高，如立即采用，会对混凝土性能带来不利影响，应引起充分注意。

#### 4.2矿物掺合料

4.2.1高强混凝土中可掺入较大掺量的矿物掺合料，有利于改善高强混凝土技术性能（比如改善泵送性能，减少水化热，减少收缩等）和经济性。粉煤灰、粒化高炉矿渣粉和硅灰是高强混凝土最常用的矿物掺合料，采用粉煤灰微珠易于配制C80以上强度等级混凝土，磷渣粉经过试验验证也是可以适量掺用的。

4.2.2配备粉煤灰分选设备的年发电能力较大的电厂产出的粉煤灰，一般可达到Ⅱ级灰或Ⅰ级灰质量水平。实践表明，Ⅱ级粉煤灰也能够满足高强混凝土的配制要求，目前许多高强混凝土工程采用的是Ⅱ级灰。C类粉煤灰为高钙灰，由于潜在的游离氧化钙问题，技术安全性不及F类粉煤灰。粉煤灰微珠活性和减水降粘效果较好，其粒径分布可改善混凝土密实度，易于配制C80以上强度等级的高强混凝土。

4.2.3 S95级和S105级的粒化高炉矿渣粉，活性较好，易于配制C70及以上强度等级的高强混凝土。

4.2.4配制C70及以上强度等级的高强混凝土时，对硅灰质量要求较高。

4.2.5磷渣粉和复合掺合料活性一般低于粒化高炉矿渣粉，并且质量稳定性也比粒化高炉矿渣粉差，在采用普通硅酸盐水泥的情况下，在混凝土中掺用限量为10%，比粒化高炉矿渣粉低得多。

4.2.6矿物掺合料属于工业废渣，可能出现放射性问题，比如粒化电炉磷渣粉等，应避免使用放射性不符合现行标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566规定的矿物掺合料。

#### 4.3细骨料

4.3.1细骨料应符合现行标准《建设用砂》GB/T14684和《人工砂混凝土应用技术规程》JGJ/T 241的规定.天然砂包括河砂、山砂和海砂等，人工砂是采用除软质岩和风化岩之外的岩石经机械破碎和筛分制成的砂。现行标准《建设用砂》GB/T14684和《人工砂混凝土应用技术规程》JGJ/T 241包括了对天然砂和人工砂的规定。

4.3.2采用细度模数为2.6—3.0Ⅱ区中砂配制高强混凝土有利于混凝土性能和经济性的优化。

4.3.3砂的含泥量和泥块含量会影响混凝土强度和耐久性，高强混凝土的强度对此尤为敏感。

4.3.4高强混凝土胶凝材料用量多，控制人工砂的石粉含量，有利于减少混凝土中粉体总量，从而有利于控制混凝土收缩等不利影响。规定人工砂的压碎指标值便于人工砂颗粒强度控制，对实现高强混凝土的强度要求是比较重要的。

4.3.5通常高强混凝土用于重要结构，且水泥用量略高，出于安全性考虑，尽量不要采用碱活性骨料。由于高强混凝土结构的混凝土用量一般有限，尚可接受调运骨料的情况。

4.3.6现行标准《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240规定再生细骨料最高可配制C40及以下强度等级混凝土。在国内实际工程中应用，目前仅北京和青岛等地区应用了C40等级再生骨料混凝土。

#### 4.4粗骨料

4.4.1现行标准《建设用卵石、碎石》GB/T14685对高强混凝土用粗骨料的规定是适用的。

4.4.2岩石抗压强度高的粗骨料有利于配制高强混凝土，尤其混凝土强度等级值越高就越明显。试验研究和工程实践表明，用于高强混凝土的岩石的抗压强度比混凝土设计强度等级值高30%是比较合理的。同时，由于云南地区制石工艺差异，对于C80及以上强度等级宜采用玄武岩。

4.4.3连续级配粗骨料堆积相对比较紧密，空隙率比较小，有利于混凝土性能，也有利于节约其他材料。试验研究和工程实践表明，高强混凝土粗骨料的最大公称粒径为20mm比较合理，既有利于强度、控制收缩，也有利于施工性能，经济上也比较合理。

4.4.4粗骨料含泥（包括泥块）较多将明显影响混凝土强度，高强混凝土的强度对此比较敏感。

4.4.5如果粗骨料针片状颗粒含量较多，则级配较差，空隙率比较大，针片状颗粒易于断裂，这些对混凝土性能会有影响，强度等级值越高影响越明显，同时对混凝土泵送性能影响也较明显。

4.4.6与4.3.6条文说明相同。

4.4.7由于高强混凝土多数用于重要或特殊工程，目前尚缺乏再生粗骨料用于高强混凝土工程的实例。

#### 4.5外加剂

4.5.1现行标准《混凝土外加剂》GB 8076规定的外加剂品种包括高性能减水剂、高效减水剂、普通减水剂、引气减水剂、泵送剂、早强剂、缓凝剂和引气剂等；现行标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119规定了不同剂种外加剂的应用技术要求。

4.5.2现行标准《混凝土外加剂》GB 8076规定的高性能减水剂包括不同品种，但规定减水率不小于25%。工程实践表明，采用减水率不小于28%的聚羧酸系高性能减水剂配制C80及以上等级混凝土具有良好的表现，也是目前主要的做法。

4.5.3外加剂品种多，差异大，掺量范围也不同，在实际工程应用时，不同产地、品种或品牌的水泥对外加剂和矿物掺合料的适应情况有差异，可能与水泥和矿物掺合料产生适应性问题，只有经过试验验证，才能证明是否适用。

4.5.4膨胀剂是与水泥、水拌合后经水化反应生成钙钒石和氢氧化钙，使混凝土产生体积膨胀的外加剂。补偿收缩混凝土是由膨胀剂或膨胀水泥配制的自应力为0.2MPa~1.0MPa的混凝土。对于高强混凝土结构，减少高强混凝土早期收缩是非常重要的，采用适量膨胀剂可以在一定程度上改善高强混凝土早期收缩。

4.5.5采用防冻剂是混凝土冬期施工常用的低成本方法，高强混凝土也可采用。

#### 4.7水

4.7.1高强混凝土用水技术要求与其他普通混凝土用水并无差异。现行标准《混凝土用水标准》JGJ 63包括了对各种水用于混凝土的规定。

4.7.2混凝土企业设备洗刷水碱含量高，且水中粉体颗粒含量高，质量却不高，不适宜配制高强混凝土。

### 5 混凝土性能

#### 5.1拌合物性能

5.1.1试验研究和工程实践表明，泵送高强混凝土拌合物性能在表5.1.1给出的技术范围内，即能较好地满足泵送施工要求和硬化混凝土的各方面性能，并在一般情况下，泵送高强混凝土坍落度宜不低于220mm，扩展度不低于600mm，坍落度经时损失值0mm/h~l0mm/h，扩展度经时损失值0mm/h~30mm/h，对工程有比较强的适应性。泵送高强混凝土拌合物粘度较大，倒置坍落度筒流出时间指标的设置，有利于将拌合物粘度控制在可顺利泵送施工的水平，并且使大高程泵送的泵压不至于过高。

5.1.2由于调度、运输、泵送前压车等情况的影响，坍落度需有一定的富余。对于非泵送高强混凝土，坍落度130mm~180mm混凝土的各方面性能较好。

5.1.3高强混凝土控制拌合物不泌水、不离析很重要；对于不同的现场条件，可以通过采用外加剂调节凝结时间满足施工要求。

5.1.4高强混凝土拌合物性能试验方法与常规的普通混凝土拌合物性能试验方法基本相同。

#### 5.2力学性能

5.2.2现行标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081规定了抗压强度、轴压强度、弹性模量、抗折强度和劈拉强度等试验方法。

5.2.3高强混凝土抗压强度是通过标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试体，在28d龄期用标准试验方法测得的具有不小于95%保证率的抗压强度值。如采用100mm×100mm×100mm立方体试件其抗压强度换算系数需经试验确定。

高强混凝土抗压强度受试块表面平整度影响较大，成型试模宜采用钢制试模高强工程塑料试模，确保试模的刚度，有利于混凝土试块成型后表面平整。

#### 5.3长期性能和耐久性能

5.3.1国家现行标准《混凝土质量控制标准》GB 50164和《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193对混凝土抗冻、抗硫酸盐侵蚀、抗氯离子渗透、抗碳化和抗裂等耐久性能划分了等级。现行标准《混凝土质量控制标准》GB 50164关于耐久性能等级的划分同样适用高强混凝土。

5.3.3因高强混凝土有较高的早期开裂风险，高强混凝土早期抗裂试验的单位面积的总开裂面积不宜大于700mm2/m2。

5.3.4因高强混凝土应用工程耐久性设计要求较高，用于受氯离子侵蚀环境下的高强混凝土的抗氯离子渗透性能宜满足电通量不大于1000C或者氯离子迁移系数不大于1.5×10-12m2/s的要求；用于盐冻环境条件的高强混凝土的抗冻等级不宜小于F350；用于盐渍环境条件的高强混凝土的抗硫酸盐等级不宜小于KS150。

5.3.5现行标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082规定了收缩、徐变、抗冻、抗水渗透、抗硫酸盐侵蚀、抗氯离子渗透、抗碳化和抗裂等与本规程高强混凝土长期性能与耐久性能有关的试验方法。

### 6 配合比

6.0.1现行标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55包括了高强混凝土配合比设计的技术内容，因此对高强混凝土配合比设计也是适用的。本标准未涉及的配合比设计的通用技术内容可执行现行标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55规定。

6.0.2对于高强混凝土配制强度计算公式，现行标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55和《公路桥涵施工技术规范》JTG/T 3650都已经采用了本条文给出的计算公式[即式（6.0.2）]，实际上，这一公式早已经在公路桥涵和建筑工程等混凝土工程中得到应用和检验。

6.0.3高强混凝土配合比设计宜采用体积法进行设计。

6.0.4高强混凝土配合比参数变化范围相对比较小，适合于根据经验直接选择参数然后通过试验确定配合比。试验研究和工程应用表明，本条给出的配合比参数范围对高强混凝土配合比设计具有实际应用的指导意义。对于高强混凝土，较高强度等级水胶比较低，在满足拌合物施工性能要求前提下宜采用较少的胶凝材料用量和较小的砂率，矿物掺合料掺量应满足混凝土性能要求并兼顾经济性，这些规律与常规的普通混凝土配合比设计规律没有太大差别。外加剂和矿物掺合料的品种、掺量，应通过试验确定，矿物掺合料掺量宜为20%~40%；硅灰不宜大于10%。水泥用量不宜大于480kg/m3，胶凝材料总量不宜大于680kg/m3。高强混凝土的砂率应根据砂的细度模数、颗粒级配、机制砂石粉含量、混凝土水胶比、碎石最大粒径、施工工艺等因素确定。采用天然砂时，高性能混凝土砂率宜取37%~43%；采用机制砂时，砂率宜取39%~45%。当砂的细度模数变化超过±0.2或机制砂石粉含量变化超过±2%时，应及时对配合比中的砂率进行调整。

6.0.5在试配过程中，应采用三个不同的配合比进行混凝土强度试验，其中一个可依据表6.0.3计算后调整拌合物的试拌配合比，另外两个配合比的水胶比宜较试拌配合比分别增加和减少0.02。

6.0.6高强混凝土由于本身对混凝土原材料质量要求高，对不同材料组合下的高强混凝土配合比应多次验证，稳定的高强混凝土配合比方可用于实际生产中。

6.0.7根据配合比设计规范，对于C60以上高强混凝土，因试块制作质量对强度影响较大，应提高试配时的取样量来确定实验室配合比。高强混凝土抗压强度测定应采用标准尺寸试件，使用非标准尺寸试件，尺寸折算系数应经试验确定。

6.0.8为保证高强混凝土生产和使用时质量的一致性，配合比试配应采用工程实际使用原材料进行混凝土拌合物性能、力学性能和耐久性能试验，试验结果应满足设计和施工要求。

6.0.9现行标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55配合比设计过程中经历计算配合比、试拌配合比，然后形成设计配合比。生产和施工现场会出现各种情况，需要对设计配合比进行适应性调整后才能用于生产和施工。

### 7 制备和运输

#### 7.1一般规定

7.1.1现行标准《建筑施工机械与设备 混凝土搅拌站（楼）》GB/T 10171对主要参数系列、搅拌设备、供料系统、贮料仓、配料装置、混凝土贮斗、安全环保和其他方面作出了全面细致的规定，对保证高强混凝土生产质量十分重要。

7.1.2高强混凝土水胶比低，强度对用水量的变化极其敏感，因此，在运输和浇筑成型过程中往混凝土拌合物中加水会明显影响混凝土强度，同时也会对高强混凝土的耐久性能和其他力学性能产生影响，对工程质量具有很大危害。

#### 7.2原材料贮存

7.2.1高强混凝土所用的粉料种类多，避免相混和防潮是共同的要求。骨料堆场采用遮雨设施已逐步在预拌混凝土搅拌站得到实施，高强混凝土水胶比低，强度对用水量的变化极其敏感，采用遮雨措施防止骨料含水量波动，对保证施工配合比的准确性非常重要。高强混凝土常用的液态外加剂（比如聚竣酸系高性能减水剂）受冻后性能会降低。

7.2.2因高强混凝土所用材料种类与普通混凝土所用材料差异较大，各种原材料贮存处应有明显标识。

#### 7.3计量

7.3.1高强混凝土生产对原材料计量要求较高，尤其是对水和外加剂的计量要求高。采用电子计量设备有利于保证计量精度，保证高强混凝土生产质量。

7.3.2因水和外加剂的计量波动对高强混凝土的水胶比影响较大，计量设备应按期进行校准。粉料、水、外加剂计量设备宜每周校准，骨料计量设备宜每月校准。

7.3.3符合现行标准《建筑施工机械与设备 混凝土搅拌站（楼）》GB/T 10171规定称量装置可，并满足表7.3.3的要求。

7.3.4如果堆场上的粗、细骨料的含水率变化而称量不变，对水胶比和用水量会有影响，从而影响高强混凝土性能。

#### 7.4搅拌

7.4.1采用双卧轴强制式搅拌机有利于高强混凝土的搅拌。对于高强混凝土，强度等级高比强度等级低的搅拌时间长；非泵送施工比泵送施工搅拌时间长。

7.4.2高强混凝土拌合物粘度较大，适当延长搅拌时间或采取合适的投料措施，有利于纤维和粉状外加剂在高强混凝土中分散均匀。

7.4.3本条文的规定仅针对清洁过的或未清理过的搅拌机搅拌的首盘混凝土。

7.4.4现行标准《混凝土质量控制标准》GB 50164关于同一盘混凝土的搅拌匀质性的规定有两点:①混凝土中砂浆密度两次测值的相对误差不应大于0.8%；②混凝土稠度两次测值的差值不应大于混凝土拌合物稠度允许偏差的绝对值。

#### 7.5运输

7.5.1搅拌运输车难以将坍落度小于90mm的高强混凝土拌合物卸出。

7.5.2罐内积水或积浆会使混凝土配合比欠准确。

7.5.3采用外加剂调整混凝土拌合物的可操作时间并控制混凝土出机至现场接收不超过90min是易行的。运输保证浇筑的连续性有利于避免高强混凝土结构出现因浇筑间断产生的"冷缝"或薄弱层。

7.5.4-7.5.5在现场施工组织不畅而导致压车或因交通阻塞延长运输时间等场合下，多发生混凝土拌合物坍落度损失过大导致搅拌运输车卸料困难的问题，根据相关规范，向搅拌罐内掺加适量减水剂并搅拌均匀进行二次调整可改善拌合物稠度将混凝土拌合物卸出。

8.施工

8.1一般规定

8.1.1高强混凝土的施工要求严于常规的普通混凝土。因此，在符合现行标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666和《混凝土质量控制标准》GB 50164的基础上，还应符合本规程规定8.2浇筑

8.1.2高强混凝土施工技术方案可分为两个方面：一方面是搅拌站的生产技术方案（涉及原材料、混凝土制备和运输等），进行生产质量控制;另一方面是工程现场的施工技术方案（涉及浇筑、成型、养护及其相关的工艺和技术等），进行现场施工质量控制。当然，这两个方面可以合为一体。

8.2 浇筑

8.2.1高强混凝土拌合物中浆体多，流动性大，浇筑时对模板的压力大，浇筑时易于漏浆和胀模，因此，支模是高强混凝土施工的关键环节之一；天气炎热时金属模板会被晒得发烫，对高强混凝土性能不利。

8.2.2在不得已的情况下，降低高强混凝土拌合物温度的常用方法是采用加冰的拌合水；提高拌合物温度的常用方法是采用加热的拌合水，拌合用水可加热到60℃以上，应先投入骨料和热水搅拌，然后再投入胶凝材料等共同搅拌。

8.2.3现行标准《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10包括了普通混凝土和高强混凝土的泵送设备和管道的选择、布置及其泵送操作的有关规定。

8.2.4高强混凝土泵送是施工的关键环节之一。一般认为：高强混凝土拌合物用水量小，粘度大，尤其在大高程泵送情况下，有一定的控制难度，解决了高强混凝土的泵送问题，基本就解决了高强混凝土施工的主要问题。施工前进行高强混凝土试泵能够为提高泵送的可靠性做准备。

8.2.5强度等级不低于C80的高强混凝土粘度很大，采用较大管径的输送管有利于减小粘度对泵送的影响。

8.2.6向下泵送高强混凝土时，控制输送管与垂线的夹角大一些有利于防止形成空气栓塞引起堵泵。

8.2.7由于高强混凝土粘度大，间歇后开始泵送瞬间粘滞作用大，进行较大高程的高强混凝土泵送，对泵压要求高。

8.2.8、8.2.9高强度等级混凝土与低强度等级混凝土换强度等级浇筑或者交叉泵送时，低强度等级混凝禁止浇筑到高强度等级混凝土浇筑部位，否则引发工程事故，因泵送时所用润管砂浆强度等级较低，所以不能浇筑于构件中。

8.2.10根据相关规范，浇筑混凝土时超过3m自由倾落易离析，所以需增加导管或溜槽。

8.2.11高强混凝土结构通常是分层浇筑的，分层厚度不宜过大和层间浇筑间隔时间不宜过长，有利于保证每层混凝土浇筑质量和整体结构的匀质性。自密实高强混凝土浇筑不受此条规定的限制。

8.2.12 在整体现浇柱和梁时，柱可能是高强混凝土，而梁不是高强混凝土，那么现浇对接处应设在梁中;由于高强混凝土流动性大，所以需要设置密孔钢丝网拦截；填补柱头混凝土时应注意不要采用梁的混凝土。

8.2.13泵送高强混凝土振捣时间不宜过长，以避免石子和浆体分层。非泵送的高强混凝土也可以采用其他密实方法，比如预制桩采用的离心法等。

8.2.14高强混凝土结构尺寸较大的情况不少，并且由于高强混凝土温升较高，温控就尤为重要。采取措施后，高强混凝土可以满足现行标准《大体积混凝土施工标准》GB 50496的温控要求。

8.2.15高强混凝土坍落度经时损失较大，所以要控制混凝土的卸料时间。混凝土制品厂采用的高强混凝土可以是塑性混凝土或低流动性混凝土，操作时间相对减少。

#### 8.3养护

8.3.1高强混凝土早期收缩比较大，如果再发生表面水分损失，会加大混凝土开裂倾向，因此，应及时采取措施防止混凝土浇筑成型后的表面水分损失。

8.3.2一方面，高强混凝土强度发展比较快，另一方面，由于施工性能要求和经济原因，矿物掺合料掺量比较大，因此，保湿养护时间不宜少于14d。

8.3.3对于竖向结构的混凝土立面，采用混凝土养生剂（膜）比较有利。

8.3.4风速较大对高强混凝土养护十分不利，大风会加速混凝土表面失水，导致表面裂缝，另一方面，大风会破坏养护的覆盖条件。

8.3.5混凝土成型后蒸汽养护前的静停时间长一些有利于减少混凝土在蒸养过程中的内部损伤；控制升温速度和降温速度慢一些，可减小温度应力对混凝土内部结构的不利影响；如果生产效率和时间允许，控制最高和恒温温度不超过80℃比较合适。

8.3.6对于大体积高强混凝土，通常采用保温措施控制混凝土内部、表面和外界的温差。

8.3.7冬期施工时，高强混凝土结构带模养护比较有利，易于采取保温措施（比如保温模板等），保湿效果也可以；采用高强混凝土的结构往往比较重要，提高受冻前的强度要求是有益的；对通常用于重要结构的高强混凝土，撤除养护措施时混凝土强度达到设计强度等级的70%比常规普通混凝土要求的50%更有利于结构安全，主要是考虑到高强混凝土强度后期发展潜力比较小。

### 9 质量检验与结构验收

#### 9.1原材料质量检验

9.1.1高强混凝土原材料质量检验应符合现行标准《混凝土质量控制标准》GB 50164的规定。原材料进场检测中应检测水泥温度、细度、安定性、凝结时间和外加剂适应性检测；矿粉的比表面积、流动度比检测；粉煤灰的细度、净浆流动度、显微镜微观、酸和碱检测；硅灰的颜色、堆积密度、需水量比；细骨料细度模数、MB值、石粉含量；粗骨料的级配、含泥量；外加剂的适应性检测。高强混凝土的原材料质量应符合本规程第4章的规定。

#### 9.2混凝土性能检验

9.2.1高强混凝土的检验规则与常规的普通混凝土一致，现行标准《混凝土质量控制标准》GB 50164第7章混凝土质量检验完全适用于高强混凝土的检验。

#### 9.3高强混凝土结构实体强度质量检验

9.3.1高强混凝土结构实体强度检验方法与常规的普通混凝土一致，现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204适用于高强混凝土实体结构验收。