云南省工程建设地方标准  DB

DBJ53/T-1XX-202X

云南省磷建筑石膏墙体应用技术规程

Technical Standard for Hollow with Phosphorus Building Gypsum Mold Box for In-situ Casting in Yunnan Province

(征求意见稿)

2023-11-22 发布           2024-06-01  实施

云南省住房和城乡建设厅 发布

云南省工程建设地方标准

云南省磷建筑石膏墙体应用技术规程

Technical Standard for Hollow with Phosphorus Building Gypsum Mold Box for In-situ Casting in Yunnan Province

主编部门：昆明市建筑设计研究院股份有限公司

云南祥丰环保科技有限公司

昆明建投建设工程集团有限公司

批准部门：云南省住房和城乡建设厅

实施日期：

前    言

本规程是根据云南省住房城乡建设厅下发的《关于印发云南省2019年有关工程建设地方标准编制计划（第一批）的通知》的要求，编制组经过广泛的调查研究，认真总结云南省内磷石膏材料生产现状、磷建筑石膏建材产品生产及建筑工程应用的实践经验，借鉴国内先进标准，在全省范围广泛征求意见的基础上，制定了本规程。

本规程共7章3个附录，主要技术内容有：总则；术语；材料；磷建筑石膏墙体技术规定；设计构造；施工；验收。

本规程由云南省住房和城乡建设厅负责管理，由昆明市建筑设计研究院股份有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见或建议，请寄送昆明市建筑设计研究院股份有限公司（地址：昆明市西山区前旺路27号，邮编：650228，电子邮箱：kad@ynkad.com），以供今后修订时参考。

主编单位：

参编单位：

主要起草人员：

主要审查人员：

目    次

前    言	1

目    次	3

1  总  则	1

2  术  语	2

3  材  料	4

4  磷建筑石膏墙体产品技术规定	7

4.1  磷建筑石膏抹灰砂浆	7

4.2  磷建筑石膏粘结砂浆	8

4.3  磷建筑石膏砌块	9

4.4  磷建筑石膏轻质墙板	11

4.5  磷建筑石膏轻质龙骨复合墙	13

4.6  PVC空腔内模-磷石膏砂浆喷筑复合墙	14

5  设计构造	17

5.1  一般规定	17

5.2  磷建筑石膏抹灰砂浆	17

5.3  磷建筑石膏砌块	19

5.4  磷建筑石膏轻质墙板	22

5.5  磷建筑石膏轻质龙骨复合墙	25

5.6  PVC空腔内模-磷石膏砂浆喷筑复合墙	30

6  施  工	34

6.1  一般规定	34

6.2  磷建筑石膏抹灰砂浆抹灰	34

6.3  磷建筑石膏砌块砌体	38

6.4  磷建筑石膏轻质墙板隔墙	42

6.5  磷建筑石膏轻质龙骨复合墙	45

6.6  PVC空腔内模-磷石膏砂浆喷筑复合墙	47

7  验  收	50

附录A  隐蔽工程验收记录	51

附录B  工程检验批质量验收记录	52

附录C  分项工程质量验收记录	53

本规程用词说明	54

引用标准名录	55

1  总  则

1.0.1  为贯彻执行国家和云南省工业固废资源化综合利用、保护环境的相关政策，在建筑工程中推广应用磷建筑石膏墙体，做到确保安全、质量可靠、经济适用、绿色环保、技术先进，制定本规程。

1.0.2  磷建筑石膏墙体的设计应用应综合考虑其材料、使用功能、施工条件，并强化施工质量控制与管理。

1.0.3  本规程适用于抗震设防烈度9度以下地区新建及既有建筑改扩建工程中非承重磷建筑石膏墙体的设计、施工和质量验收。

1.0.4  磷建筑石膏墙体的建筑工程设计、施工和质量验收，除应符合本规程外，尚应符合国家及云南省现行有关标准的规定。

2  术  语

2.0.1  磷石膏

以磷矿石为原料，湿法制取磷酸时所得的，以二水硫酸钙（CaSO4·2H2O）为主要成分的副产品。

2.0.2  磷建筑石膏

磷石膏经过脱水和改性处理制得的，以β半水硫酸钙(β-CaSO4·1/2H2O)为主要成分的粉状胶凝材料。

2.0.3  磷建筑石膏建材产品

以磷建筑石膏作为主要胶凝材料，制备得到的各类石膏基粉材和型材等建材产品。

2.0.4  磷建筑石膏抹灰砂浆

以磷建筑石膏作为主要胶凝材料，掺入集料、外加剂等制成的石膏基抹灰材料。

2.0.5  磷建筑石膏粘结砂浆

以磷建筑石膏作为主要胶凝材料，掺入集料、填料及外加剂所制成的室内用石膏基粘结材料。

2.0.6  磷建筑石膏砌块

以磷建筑石膏作为主要胶凝材料，加水搅拌，浇筑成型或半干法挤压成型后经干燥制成的磷建筑石膏制品，其外形为长方体，纵横边缘分别设有榫头和榫槽。生产中允许加入纤维增强材料或其他集料，也可加入发泡剂、憎水剂。

2.0.7  磷建筑石膏墙板

磷建筑石膏墙板指面密度不大于 190kg/m2 ，长宽比不小于 2. 5 ，采用轻质材料或大孔洞轻型构造制作的，用于非承重内隔墙的预制磷建筑石膏条板。包括磷建筑石膏空心条板、磷建筑石膏夹芯复合墙板。

2.0.8  磷建筑石膏空心条板

以磷建筑石膏作为主要胶凝材料，添加无机轻集料、无机纤维增强材料和其它适量添加剂，制成的石膏基空心条板。

2.0.9  磷建筑石膏夹芯复合板墙

以磷建筑石膏为主要胶凝夹芯材料，轻质骨料(发泡聚苯颗粒、轻质陶粒、玻化微珠)等为添加材料，外加化工添加剂经搅拌均匀，两面盖板复合形成的墙体。

2.0.10  墙体喷筑磷建筑石膏砂浆

以磷建筑石膏作为主要胶凝材料，掺以无机轻集料、无机纤维增强材料、外加剂和防潮材料按一定比例拌制而成在现场喷筑施工的石膏基砂浆。

2.0.11  磷建筑石膏轻质龙骨复合墙

由轻质材料作为骨架，内部填充墙体喷筑磷建筑石膏砂浆、外侧采用防护面层复合而成的墙体。

2.0.12  PVC空腔内模喷筑复合墙

采用PVC空腔内模为竖向模板、以机械喷筑墙体喷筑磷建筑石膏砂浆填充后形成的墙体。

3  材  料

3.0.1  磷石膏（CaSO4·2H2O）的性能指标应符合表3.0.1的规定。

表3.0.1  磷石膏的基本要求

| 项目 |  | 指标 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 |  |
| 二水硫酸钙（CaSO4·2H2O）（干基）/% |  | ≥90 | ≥80 | GB/T 23456 |
| 水溶性五氧化二磷（P2O5）（干基）/% |  | ≤0.20 | ≤0.30 |  |
| 水溶性氟离子（Fˉ）（干基）/% |  | ≤0.10 | ≤0.20 |  |
| 水溶性氧化镁（MgO）（干基）/% |  | ≤0.10 | ≤0.20 |  |
| 水溶性氧化钠（Na2O）（干基）/% |  | ≤0.05 | ≤0.10 |  |
| 氯离子（CIˉ）（干基）/% |  | ≤0.02 | ≤0.04 |  |
| 总有机质含量/% |  | ≤0.25 | ≤0.50 | - |
| 总重金属含量（以铅计）/% |  | ≤0.07 |  |  |
| 放射性核素限量 | 内照射指数 | ≤0.8 |  | GB 6566 |
|  | 外照射指数 | ≤0.8 |  |  |
| pH值（水洗与干法净化后） |  | 5～9内由供需双方商定 |  | GB/T 5484 |

3.0.2  磷建筑石膏的物理力学性能应符合表3.0.2的规定。

表3.0.2  磷建筑石膏的性能要求

| 项目 | 指标 |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料要求 | 符合本规范表3.0.1中技术要求 |  |  |  | GB/T 23456 |
| 成分 组成 | β半水硫酸钙(β-CaSO4·1/2H2O)的含量（质量分数）应不小于60.0% |  |  |  | GB/T 9776 |
| 等级 | 凝结时间/min |  | 2h湿强度（干强度）/MPa |  |  |
|  | 初凝 | 终凝 | 抗折 | 抗压 |  |
| 4.0 | ≥3 | ≤30 | ≥4.0（7.0） | ≥8.0（15.0） |  |
| 3.0 |  |  | ≥3.0（5.0） | ≥6.0（12.0） |  |
| 2.0 |  |  | ≥2.0（4.0） | ≥4.0（8.0） |  |
| 放射性核素限量 | 内照射指数 |  | ≤1.0 |  |  |
|  | 外照射指数 |  | ≤1.0（1.3） |  |  |
| 限制成分 |  |  | 由供需双方商定 |  |  |

注：外照射指数括号内数值适用于空心板（空心率大于25%）。

4  磷建筑石膏墙体产品技术规定

4.1  磷建筑石膏抹灰砂浆

4.1.1  分类

1  底层磷建筑石膏抹灰砂浆：用于基底找平的磷建筑石膏抹灰砂浆，通常含有集料；

2  轻质底层磷建筑石膏抹灰砂浆：含有轻集料的底层磷建筑石膏抹灰砂浆；

3  面层磷建筑石膏抹灰砂浆：用于底层磷建筑石膏抹灰砂浆或其它基底上的薄层找平或饰面的磷建筑石膏抹灰砂浆；

4  保温层磷建筑石膏抹灰砂浆：具有保温功能的磷建筑石膏抹灰砂浆。

4.1.2  磷建筑石膏抹灰砂浆技术要求主要包括细度、凝结时间、有机质含量、保水率、强度、体积密度和导热系数等，其参数应符合表4.1.2-1～4.1.2-7的规定，相关参数的检验方法依据GB/T28627执行。

表4.1.2-1 细度（以百分数表示）

| 筛孔尺寸 | 细度 |
| --- | --- |
| 1.0mm方孔筛筛余/% | 0 |
| 0.2mm方孔筛筛余/% | ≤40 |

表4.1.2-2 凝结时间

| 凝结状态 | 凝结时间 |
| --- | --- |
| 初凝/h | ≥1 |
| 终凝/h | ≤8 |

表4.1.2-3 有机质含量

| 项目 | 面层抹灰石膏 | 底层抹灰石膏 | 轻质底层抹灰石膏 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有机质含量/% | ≤1.0 |  |  |

表4.1.2-4 保水率

| 项目 | 面层抹灰石膏 | 底层抹灰石膏 | 轻质底层抹灰石膏 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保水率/% | ≥90 | ≥75 | ≥60 |

表4.1.2-5 强度

| 项目 | 面层 抹灰石膏 | 底层 抹灰石膏 | 轻质底层 抹灰石膏 | 保温层 抹灰石膏 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗折强度/MPa | ≥3.0 | ≥2.0 | ≥1.0 | — |
| 抗压强度/MPa | ≥6.0 | ≥4.0 | ≥2.5 | ≥0.6 |
| 拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 | ≥0.4 | ≥0.3(0.4) | — |

注：当轻质底层抹灰石膏用于顶棚抹灰时，其拉伸粘结强度不应小于0.4MPa。

表4.1.2-6 体积密度

| 项目 | 面层 抹灰石膏 | 底层 抹灰石膏 | 轻质底层 抹灰石膏 | 保温层 抹灰石膏 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 体积密度/kg/m³ | ≤900 | ≤900 | ≤800 | ≤500 |

表4.1.2-7 导热系数

| 项目 | 保温层抹灰石膏 |
| --- | --- |
| 导热系数/W/（m·K） | ≤0.1 |

4.2  磷建筑石膏粘结砂浆

4.2.1  磷建筑石膏粘结砂浆按物理性能分为快凝型（R）和普通型（G）两种。

4.2.2  磷建筑石膏粘结砂浆技术要求主要包括细度、凝结时间和绝干强度等，其参数应符合表4.2.2的规定，相关参数的检验方法依据JC/T 1025执行。

表4.2.2 粘结砂浆技术要求

| 项目 |  | 快凝型（R） | 普通型（G） |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | 干粉状物，应均匀、无结块、无杂物 |  |
| 细度/% | 1.18mm方孔筛筛余 | 0 |  |
|  | 150μm方孔筛筛余 | ≤1 | ≤25 |
| 凝结时间/min | 初凝 | ≥5 | ≥25 |
|  | 终凝 | ≤20 | ≤120 |
| 绝干强度/MPa | 抗折 | ≥5.0 |  |
|  | 抗压 | ≥10.0 |  |
|  | 拉伸粘结 | ≥0.70 | ≥0.50 |

4.3  磷建筑石膏砌块

4.3.1  磷建筑石膏砌块分类应符合表4.3.1。

表4.3.1  磷建筑石膏砌块分类

| 种类 |  | 特点 | 符号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 按结构分类 | 空心磷建筑石膏砌块 | 带有水平或垂直方向预制孔洞的砌块，按性能分为防潮和普通两种型号 | K |
|  | 实心磷建筑石膏砌块 | 无预制孔洞的砌块，按性能分为防潮和普通两种型号 | S |
| 按性能分类 | 防潮磷建筑石膏砌块 | 在成型过程中经防潮处理的砌块 | F |
|  | 普通磷建筑石膏砌块 | 在成型过程中未做防潮处理的砌块 | P |

4.3.2  磷建筑石膏砌块规格尺寸包括长度（L）、高度（H）及厚度（T），具体规格参数应符合表4.3.2的规定。若有其他规格尺寸，由供需双方确定。

表4.3.2 规格尺寸

| 项目 | 公称尺寸 |
| --- | --- |
| 长度/mm | 500，600，666 |
| 高度/mm | 250，333，500 |
| 厚度/mm | 80，100，120，150，180，200 |

4.3.3  磷建筑石膏砌块的外观质量、尺寸偏差、表观密度、断裂荷载、软化系数、传热系数、隔声量、质量吸水率、含水率、耐火极限、燃烧性能等指标应符合表4.3.3-1～4.3.3-3的规定，相关参数的检验方法依据JC/T 698执行。

表4.3.3-1 外观质量

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 缺角 | 同一砌块不应多于1处，缺角尺寸应小于30mmx30mm |
| 板面裂缝、裂纹 | 不应有贯穿裂缝；长度小于30mm，宽度小于1mm的非贯穿裂纹不应多于1条 |
| 气孔 | 直径5mm～10mm不应多于2处；大于10mm不应有 |
| 油污、泛霜 | 不应有 |

表4.3.3-2 尺寸和尺寸偏差

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 长度偏差/mm | ±3.0 |
| 2 | 高度偏差/mm | ±2.0 |
| 3 | 厚度偏差/mm | ±1.0 |
| 4 | 孔与孔之间和孔与板面之间的最小壁厚/mm | ≥15.0 |
| 5 | 平整度/mm | ≤1.0 |

表4.3.3-3 物理力学性能

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 表观密度/kg/m3 | 实心石膏砌块 | ≤1100 |
|  | 空心石膏砌块 | ≤800 |
| 断裂荷载/N |  | ≥2000 |
| 软化系数 |  | ≥0.6 |
| 传热系数/W·m-2·K-1 |  | ≤2.0 |
| 隔声量/dB |  | ≥35 |
| 质量吸水率/% |  | ≤10 |
| 含水率/% |  | ≤8 |
| 耐火极限/h |  | ≥2 |
| 燃烧性能 |  | A级 |

4.4  磷建筑石膏轻质墙板

4.4.1  磷建筑石膏轻质墙板分为：磷建筑石膏空心条板和磷建筑石膏夹芯复合墙板。条板的规格尺寸应符合表4.4.1的规定。若有其他规格尺寸，由供需双方确定。

表4.4.1 条板规格尺寸

| 项目 | 尺寸 |
| --- | --- |
| 长度L | ≤3.5m，具体为层高减去楼板顶部结构构件（如梁、楼板）厚度及技术处理空间尺寸 |
| 宽度B | 600mm |
| 厚度T | 60mm、90mm、100mm、120mm、150mm、180mm |
| 其他规格由供需双方商定 |  |

4.4.2  磷建筑石膏条板的基本性能主要包括外观质量、尺寸偏差、放射性核素限量、抗冲击性能、抗弯承载、抗压强度、软化系数、面密度、含水率、干燥收缩值、吊挂力、空气声隔声量、耐火极限、燃烧性能等，其各项指标应符合表4.4.2的规定，相关参数的检验方法依据JC/T 169执行。

表4.4.2 性能指标

| 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 外观质量 | 板面外露筋、纤；飞边毛刺；板面泛霜； 板的横向、纵向、厚度方向贯通裂缝 | 无 |
|  | 复合条板面层脱落a | 无 |
|  | 板面裂缝，长度50mm～100mm, 宽度0.5mm～1.0mm | ≤2处/板 |
|  | 蜂窝气孔，长径5mm～30mm | ≤3处/板 |
|  | 缺棱掉角，宽度x长度 10mmx25mm～20mmx30mm | ≤2处/板 |
|  | 壁厚b/mm | ≥12 |
| 尺寸允许 偏差/mm | 长度偏差 | ±5 |
|  | 宽度偏差 | ±2 |
|  | 厚度偏差 | ±1.5 |
|  | 板面平整度 | ≤2 |
|  | 对角线差 | ≤6 |
|  | 侧向弯曲 | ≤L/1000 |
| 抗冲击性能 | 经5次抗冲击试验后，板面无裂纹 |  |
| 抗弯承载 （板自重倍数） | ≥1.5 |  |
| 抗压强度/MPa | ≥4.0 |  |
| 软化系数 a | ≥0.6 |  |
| 面密度/kg/m2 | 厚度90mm | ≤90 |
|  | 厚度100mm | ≤100 |
|  | 厚度120mm | ≤110 |
| 含水率/% | ≤12 |  |
| 干燥收缩值/（mm/m） | ≤0.6 |  |
| 吊挂力 | 荷载1000N静置24h，板面无宽度超过0.5mm的裂纹 |  |
| 抗冻性b | 不应出现可见的裂纹且表面无变化 |  |
| 空气声隔声量/dB | 厚度90mm,厚度100mm | ≥35 |
|  | 厚度120mm | ≥40 |
| 传热系数/W·m-2·K-1 | ≤2.0 |  |
| 耐火极限/h | ≥2 |  |
| 燃烧性能 | A1或A2级 |  |
| 注： a防水石膏条板的软化系数为≥0.60，普通石膏条板的软化系数为≥0.40。 b夏热冬暖地区的石膏条板不检此项。 |  |  |

4.5  磷建筑石膏轻质龙骨复合墙

4.5.1  填充用墙体喷筑磷建筑石膏砂浆的技术要求应符合表4.5.1的规定：

表4.5.1  墙体喷筑磷建筑石膏砂浆技术要求

| 项目 |  | 技术指标 | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 干表观密度/kg/m3 |  | ≤800 | 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》 JG 158 |
| 拉伸粘结强度/MPa | 与钢材 | ≥0.10 |  |
|  | 与混凝土注1 | ≥0.15 |  |
| 立方体抗压 强度/MPa | 14d 注2 | ≥2.0 |  |
|  | 1d | ≥0.4 |  |
| 导热系数/W·m-1·K-1 （平均温度25℃） |  | ≤0.165 | 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定热流计法》GB/T 10295 |
| 冻融循环后的砂浆强度损失率/% |  | ≤10 | 《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ/T 70 |
| 凝结时间注3 | 可操作时间/h | ≥1 |  |
|  | 实干时间/h | ≤3 |  |
| 收缩值 |  | ≤0.2 |  |
| 燃烧性能分级 |  | A2级 | 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624 |

注：1.测试结果为混凝土常温保护24h后的测试结果，当浸水饱和后结果应≥0.10MPa，冻融循环25次后结果应≥0.10MPa。

2.14d抗压强度测试试件常温养护12d后放入（40±5）℃的烘箱至恒重。

3.以贯入阻力达到0.3MPa为可操作时间，以贯入阻力达到0.5MPa为实干时间。

4.所有检测项目涉及烘干温度均为（40±5）℃。

4.5.2  磷建筑石膏轻质龙骨复合墙的性能应符合表4.5.2的规定。

表4.5.2  磷建筑石膏轻质龙骨复合墙的性能要求

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗冲击性能 | 次 | ≥5 |
| 2 | 抗弯破坏荷载 | 板自重倍数 | ≥1.5（墙体取样尺寸为200×2000） |
| 3 | 面密度 | kg/m3 | ≤110（100厚度） |
| 4 | 含水率 | % | ≤110 |
| 5 | 干燥收缩值 | mm/m | ≤0.45 |
| 6 | 吊挂力 | N | ≥1000 |
| 7 | 空气声隔量 | dB | ≥40 |
| 8 | 抗压强度 | MPa | ≥4.0 |
| 9 | 软化系数 | —— | ≥0.65 |
| 10 | 传热系数 | W·m-2·K-1 | ≤0.8 |
| 11 | 放射性 | —— | ≤0.8 |

注：仅对有防水防潮要求的墙体提出软化系数的指标要求。

4.6  PVC空腔内模-磷石膏砂浆喷筑复合墙

4.6.1  PVC空腔内模复合墙体中喷筑砂浆的技术要求应符合表4.6.1的规定：

表4.6.1  墙体喷筑磷建筑石膏砂浆技术要求

| 序号 | 项目 | 单位 | 技术指标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初凝时间 | min | ≥30 | GB/T 28627 |
| 2 | 终凝时间 | min | ≤480 |  |
| 3 | 体积密度 | kg/m3 | ≤1200 |  |
| 4 | 抗压强度 | MPa | ≥10.0 |  |
| 5 | 抗拉强度 | MPa | ≥0.8 |  |
| 6 | 抗折强度 | MPa | ≥3.0 |  |
| 7 | 导热系数 | W/（m2.K） | ≤0.3 | GB/T 10294 |
| 8 | 燃烧性能 | - | A级 | GB 8624 |
| 9 | pH | - | ≥7 | GB/T 5484 |
| 10 | 软化系数 | - | ≥0.6 | GB/T 20473 |
| 11 | 放射性 | - | 内照射指数≤1.0 外照射指数≤1.0 | GB 6566 |

4.6.2  PVC空腔内模复合墙体中PVC构件的技术要求应符合表4.6.2的规定：

表4.6.2  PVC构件型号及性能指标要求

| 性能指标 | PVC 空腔内模 |  |  | PVCU 型定位件 |  |  | PVC 角码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 120墙 | 160墙 | 200墙 | 66型 | 106型 | 146型 | 40X40 |
| 模板厚度(mm) | 60 | 100 | 140 | 66 | 106 | 146 | 40 |
| 单块模板 宽度 (mm) | 500 | 500 | 500 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 板材壁厚(mm） | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 抗拉强度(Mpa) | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 内外照射指数 | ＜1.0 |  |  |  |  |  |  |

4.6.3  PVC空腔内模喷筑复合墙体的性能指标应符合表4.6.3的规定：

表4.6.3  PVC空腔内模喷筑复合墙体性能指标

| 项目 | 单位 | 墙厚（mm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 120 | 160 | 200 |
| 面密度 | Kg/m2 | ≤125 | ≤175 | ≤205 |
| 空气声计权隔声量 | dB | ≥40 | ≥50 | ≥60 |
| 传热系数 | W/（m2.K） | - | ≤1.7 | ≤1.0 |
| 抗冲击性能 | 次 | ≥5 |  |  |
| 吊挂力 | N | 1000 |  |  |
| 耐火极限 | h | ≥3.0 |  |  |

注：墙体需吊挂重物时，吊点应避开PVC空腔内模空腔部位。单个吊点荷载不得大于1kN，吊点水平间距不小于0.5m。单个吊点荷载大于1kN时应另行专项设计。

4.6.4  PVC空腔内模喷筑复合墙体的适用高度及PVC空腔内模选型应符合表4.6.4的规定：

表4.6.4  PVC空腔内模喷筑复合墙体适用高度及空腔内模选型表

| 墙厚（mm） | PVC空腔内模截面型号 （截面厚度/mm） | 适用高度（mm） |
| --- | --- | --- |
| 120 | 50 | ≤3000 |
| 160 | 90 | ≤3900 |
| 200 | 130 | ≤4500 |

5  设计构造

5.1  一般规定

5.1.1  磷建筑石膏墙体的设计应符合相应现行国家、行业及云南省相关设计标准的规定。

5.1.2  磷建筑石膏墙体不得用于防潮层以下部位、长期处于浸水或化学浸蚀的环境。

5.2  磷建筑石膏抹灰砂浆

5.2.1 磷建筑石膏抹灰砂浆墙面抹灰层厚度不宜小于3mm，且不宜大于25mm。采用保温层磷建筑石膏抹灰砂浆时，含轻质底层磷建筑石膏抹灰砂浆的总厚度最大值不宜大于35mm，当抹灰层厚度超过35mm时，应采取防裂措施。

5.2.2  当采用磷建筑石膏抹灰砂浆替代水泥砂浆时，不宜等厚度替代，应适度减薄。

5.2.3  普通墙面抹灰层的构造层次，应依次为基层墙体、界面处理剂（混凝土基层墙体）、底层磷建筑石膏抹灰砂浆或轻质底层磷建筑石膏抹灰砂浆、面层磷建筑石膏抹灰砂浆或腻子、饰面材料，做法见图5.2.3，其中基层墙体材料为磷建筑石膏基墙体或加气混凝土时可不刷界面处理剂。

1

2

3

4

图 5.2.3  普通墙面抹灰层基本构造

1—基层墙体；  2—界面处理剂（混凝土基层墙体）；  3—底层磷建筑石膏抹灰砂浆或轻质底层磷建筑石膏抹灰砂浆；

4—面层磷建筑石膏抹灰砂浆或腻子+饰面材料

1

2

3

4

5

5.2.4  保温抹灰磷建筑石膏墙面抹灰层应同时使用保温磷建筑石膏抹灰砂浆与轻质底层磷建筑石膏抹灰砂浆，轻质底层磷建筑石膏抹灰砂浆厚度应≥5mm且≤10mm，构造依次为基层墙体、界面处理剂（混凝土基层墙体）、保温层磷建筑石膏抹灰砂浆、轻质底层磷建筑石膏抹灰砂浆+耐碱玻璃纤维网布、面层磷建筑石膏抹灰砂浆或腻子、饰面材料，做法见图5.2.4，其中基层墙体材料为磷建筑石膏基墙体或加气混凝土时可不刷界面处理剂。

图 5.2.4 保温抹灰磷建筑石膏墙面抹灰层基本构造

1—基层墙体；  2—界面处理剂（混凝土基层墙体）；  3—保温层磷建筑石膏抹灰砂浆；  4—轻质底层磷建筑石膏抹灰砂浆+耐碱玻璃纤维网布；  5—面层磷建筑石膏抹灰砂浆或腻子+饰面材料

5.2.5  当采用轻质底层磷建筑石膏抹灰砂浆时，室内墙面、柱面和门窗洞口的阳角宜采用护角条或用抗压强度不小于4.0MPa的磷建筑石膏抹灰砂浆做护角，护角高度自地面以上不宜小于2m，每侧宽度应不小于50mm。

图 5.2.5 阳角护角做法示意图（单位:mm）

1—基层墙体；  2—界面剂+轻质底层磷建筑石膏抹灰砂浆；  3—护角（护角条或抗压强度不小于4.0MPa的磷建筑石膏抹灰砂浆，护角高度自地面以上不宜小于2m）

5.2.6  不同材料的基层交接处应设加强网，加强网与各基层的搭接宽度不宜小于150mm。加强网宜采用热镀锌电焊网，也可采用耐腐蚀网布。

5.2.7  门窗洞口、管道穿墙洞口等的收头部位应做好密封处理。

5.3  磷建筑石膏砌块

5.3.1  磷建筑石膏砌块适用于建筑物中非承重内隔墙。

5.3.2  磷建筑石膏砌块砌体与主体结构之间应采取可靠的拉结措施，并应符合下列规定：

1  磷建筑石膏砌块砌体与主体结构梁或顶板之间宜采用柔性连接；当主体结构刚度相对较大可忽略磷建筑石膏砌块砌体的刚度作用时，磷建筑石膏砌块与主体结构梁或顶板之间可采用刚性连接（图5.3.2-1和图5.3.2-2）。

图5.3.2-2 砌体与梁（顶板）刚性连接

1—梁（顶板）；  2—顶层平缝间用木楔挤实，每砌块不少于1副木楔；  3—石膏砌块砌体；  4—粘贴耐腐蚀网布；  5—装饰面层

图5.3.2-1 砌体与梁（顶板）柔性连接

1—梁（顶板）；  2—用粘结石膏在梁（顶板）下粘贴10～15mm厚泡沫交联聚乙烯，宽度=墙厚-10mm；  3—粘结石膏嵌缝抹平；

4—粘贴耐腐蚀网布；  5—装饰面层

2  磷建筑石膏砌块砌体与主体结构柱或墙之间应采用刚性连接（图5.3.2-3）。

图 5.3.2-3 砌体与柱（墙）刚性连接

1—防腐木条用钢钉固定，钢钉中距≤500mm；  2—柱（墙）；

3—粘结浆填实补齐；  4—粘贴耐腐蚀网布；  5—装饰面层

5.3.3  磷建筑石膏砌块砌体窗洞口四周200mm范围内应采用磷建筑石膏粘结砂浆填实或采用实心磷建筑石膏砌块砌筑，门洞口和宽度大于1500mm且小于等于2100mm的窗洞口应加设钢筋混凝土边框，边框宽度不应小于120mm、厚度应同砌体厚度（图5.3.3），边框混凝土强度等级不应小于C20，纵向钢筋不应小于2Φ10，箍筋宜采用Φ6，间距不应大于200mm；宽度大于2100mm的门窗洞口应设置构造柱。

图 5.3.3  洞口边框示意图

1—磷建筑石膏砌块砌体；  2—洞口边框  3—边框宽度；

4—边框厚度

5.3.4  除门窗洞口宽度小于1.0m可采用配筋砌体过梁外，顶部均应采用钢筋混凝土过梁，过梁每侧嵌入磷建筑石膏砌块砌体内的长度不应小于2倍梁高；窗洞口底部宜设置钢筋混凝土压顶，压顶每侧嵌入磷建筑石膏砌块砌体内的长度不应小于250mm。

5.3.5  主体结构柱或墙应在磷建筑石膏砌块砌体高度方向水平灰缝中设2Φ6拉结筋，拉结筋沿高度方向间距不大于500mm，拉结筋应伸入砌体内，末端应有90°弯钩。伸入砌体内的长度应符合下列规定：

1  当抗震设防烈度为6、7度时，伸入长度不应小于砌体长度的1/5，且不应小于700mm。

2  当抗震设防烈度为8度时，拉结筋应沿砌体全长贯通设置。

5.3.6  当磷建筑石膏砌块砌体长度大于5m或超过2倍层高时，砌体顶与梁或顶板应有拉结，砌体中部应设置钢筋混凝土构造柱；当砌体高度超过4m时，砌体高度1/2处应设置与主体结构柱或墙连接且沿砌体全长贯通的钢筋混凝土水平系梁；当砌体高度超过6m时，应沿墙高每2m设置与主体结构柱或墙连接且沿砌体全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。

5.3.7  当设置钢筋混凝土构造柱或水平系梁时，混凝土强度等级不应低于C20；构造柱截面宽度不应小于120mm，厚度应同砌体厚度，纵向钢筋不应小于4Φ12，箍筋宜采用Φ6，间距不应大于200mm，且在构造柱上、下段500mm范围内，间距不应大于100mm；水平系梁截面高度不应小于120mm，厚度应同砌体厚度，纵向钢筋不应小于4Φ8，箍筋宜采用Φ6，间距不应大于200mm。

5.3.8  磷建筑石膏砌块砌体与不同材料接缝处以及阴阳角部位，应采用粘结磷建筑石膏及耐碱玻璃网布加强带进行处理。

5.3.9  当磷建筑石膏砌块砌体内墙需吊挂大于25kg的设备和重物时，宜砌筑实心砌块；当采用空心磷建筑石膏砌块时，应在设计时留设预埋件，对孔洞进行灌实，并在全墙面挂网增强。

5.3.10  磷建筑石膏砌块设计构造应满足现行行业标准《石膏砌块砌体技术规程》（JGJ/T 201）和图集《石膏砌块内隔墙》（04J114-2）的规定。

5.4  磷建筑石膏轻质墙板

5.4.1  磷建筑石膏空心条板适用于建筑物中非承重内隔墙。磷建筑石膏夹芯复合墙板可适用于建筑物中非承重内、外隔墙。

5.4.2  磷建筑石膏墙板隔墙设计时，应根据其使用功能和使用部位，选择单层条板隔墙或双层条板隔墙。单层条板隔墙厚度不应小于60mm；用做人员流量大的走廊隔墙、楼梯间隔墙和分户隔墙时，其厚度不应小于120mm。

5.4.3  磷建筑石膏墙板隔墙设计时，墙板应按隔墙长度方向竖向排列，排板应采用标准板。当隔墙端部尺寸不足1块标准板宽时，可按尺寸要求切割补板，补板宽度不应小于200mm。门边宽度小于150mm的墙垛应采用现浇钢筋混凝土。

5.4.4  选用双层墙板时，选用墙板厚度可为60mm+60mm，隔墙的两板间距宜设计为10~50mm，可作为空气层或填入吸声、保温材料等功能材料。两侧墙面的竖向接缝错开距离不应小于200mm，两板间应采取连接、加强固定措施。

5.4.5  磷建筑石膏墙板隔墙条板高度宜与层高相匹配。当在限高以内安装墙板时，竖向接板不宜超过1次，相邻墙板接头位置应错开300mm以上，错缝范围可为300~500mm。

5.4.6  接板安装的墙板隔墙，对接部位应有连接措施，其安装高度不宜超过6.5m，且应符合下列规定：

1  90mm、100mm厚墙板的接板安装高度不应大于3.6m；

2  120mm、125mm厚墙板的接板安装高度不应大于4.5m；

3  150mm厚墙板的接板安装高度不应大于4.8m；

4  180mm厚墙板的接板安装高度不应大于5.4m；

5  其他厚度的墙板的接板安装高度，应另行设计，并应提交抗冲击性能检测报告。

5.4.7  双层墙板节点连接的构造措施应符合以下规定：

1  双层磷建筑石膏墙板一字连接时，两侧墙面的竖向接缝错缝距离不应小于200mm；

2  磷建筑石膏墙板与其他材料的接缝处以及阴阳角部位连接处，应采用粘结磷建筑石膏及耐碱玻璃网布加强带进行处理，加强带与各基体的搭接宽度不应小于150mm，耐碱玻璃网布间搭接长度不应小于60mm，再用粘结磷建筑石膏填实与梁板之间的空隙。

5.4.8  门窗安装应符合以下规定：

1  门窗洞口与门窗结合部位应采取密封、隔声、防裂、防渗等措施；

2  位于门、窗框两边和顶部的门框板、窗框板、过梁板应设置预埋件与门窗固定；靠洞口一侧做平口，距板边120～150mm处不得有孔洞缺陷，若有应用细石混凝土灌实；以射钉固定的门窗框应与墙板连接；

3  当门、窗框板上部隔墙高度大于600mm或门窗洞口宽度不小于1.5m时，应采用配有钢筋的过梁板或采取其它加固措施，过梁板两端搭接长度不应小于250mm；

4  工厂预制的门、窗框板靠门、窗框一侧应设置预埋件，以便与门、窗框固定；在施工现场切割制作的门、窗框板可采用胀管螺丝与门窗固定；应根据门窗洞口大小确定固定位置和数量，每侧的固定点不应少于3处。

5.4.9  磷建筑石膏墙板之间可采用榫接、平接、双凹槽对接方式，并应根据其不同材质、不同构造、不同部位按以下规定采用相应的防裂措施：

1  应对墙板之间的对接缝隙采用磷建筑石膏粘结砂浆进行灌实，企口接缝处采取防裂措施；

2  可采用全隔墙表面粘贴耐碱玻璃网布、无纺布或挂钢丝网抹灰处理隔墙表面；

3  可在墙板之间采用加设拉结筋加固及其他防裂措施。

5.4.10  当在磷建筑石膏墙板内设置暗管、暗线、暗盒等时，墙板开槽、开洞应符合以下规定：

1  板面开槽、开洞应在隔墙安装7d后进行；

2  磷建筑石膏墙板上需横向开槽、开洞敷设设备管线时，其隔墙厚度不应小于90mm，开槽深度不应大于隔墙厚度的2/5，开槽长度不应大于隔墙长度的1/2；

3  磷建筑石膏空心墙板开槽、开洞的间距应不小于150mm，严禁在隔墙两侧同一部位开槽、开洞；

4  单层磷建筑石膏墙板不宜设计暗埋配电箱、控制柜或水管，可采用明装方式或局部设置双层条板方式设计；配电箱、控制柜宜选用薄型箱体，不得穿透隔墙；

5  在住宅建筑中，当需暗埋布置水管时，应选用厚度大于120mm的隔墙，并做好防渗漏措施，尽快完成管线铺设、填实、补强、加固、防裂处理。

5.4.11  在抗震设防地区，磷建筑石膏墙板内墙与顶板、结构梁、主体墙和柱之间的连接应采用钢卡，并应使用胀管螺丝、射钉固定。钢卡的固定应符合下列规定：

1  墙板与顶板、结构梁的接缝处，钢卡间距不应大于600mm，且每块墙板不应少于2个固定点；

2  墙板与主体墙、柱的接缝处，钢卡可间断布置，间距不应大于1000mm；

3  接板安装的墙板，板上端与顶板、结构梁的接缝处应加设U形钢卡进行固定，且每块墙板不应少于2个固定点；

4  墙板安装长度超过6m时，应增加构造柱，构造柱可以采取方钢柱、H型钢柱或钢筋混凝土柱；

5  在既有建筑改造工程中，墙板与地面接缝处，应先清除板墙厚度对应范围内原装修层再行安装；

5.4.12  磷建筑石膏夹芯复合墙板用于建筑外墙时与顶板、结构梁、主体墙和柱之间的连接应满足以下规定：

5.4.13  墙板用于厨房、卫生间及有防潮、防水要求的环境时，应采取防潮、防水处理构造措施，其防水处理高度不宜低于1.8m。有防水要求的隔墙用于潮湿环境时，下端应做混凝土反坎，反坎高度不应小于200mm，并应做泛水处理。防水反坎可用C20细石混凝土现浇。

5.4.14  墙板作为分户隔墙、走隔墙和楼梯间隔墙时应有防火要求，墙板隔墙的燃烧性能和耐火极限应符合《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定，并满足工程设计要求。

5.4.15  墙板用于对保温有要求的分户墙、走廊和楼梯间隔墙，应采取相应保温措施，可选单层墙板或双层墙板，其墙厚应通过计算确定。选用的墙体指标应符合国家现行建筑节能标准规范的相应要求。保温隔热指标不足时可增加其他保温措施，如保温砂浆等。

5.4.16  当磷建筑石膏墙板需吊挂重物和设备时，不得单点固定，且固定点间距应大于300mm，并应采取加固措施。用作固定和加固的预埋件和锚固件，均应作防腐或防锈处理。

5.4.17  磷建筑石膏墙板设计构造应满足现行行业标准《建筑轻质条板隔墙技术规程》（JGJ/T 157）的规定。

5.5  磷建筑石膏轻质龙骨复合墙

5.5.1  磷建筑石膏轻质龙骨复合墙适用于地面以上建筑物中非承重内、外隔墙。

5.5.2  磷建筑石膏轻质龙骨复合墙按厚度分为100mm、120mm、150mm等，分户墙厚度不低于120mm，分室墙厚度不低于100mm。

5.5.3  为满足抗震构造要求，保证磷建筑石膏轻质龙骨复合墙与主体结构（包括剪力墙）的连接，应做好拉结钢筋的预留、预埋。

5.5.4  磷建筑石膏轻质龙骨复合墙施工高度不宜超过4m，不应超过7.5m；当超过4m时应在墙体半高处间距不大于2m设置龙骨及沿墙全长贯通的钢筋与混凝土墙或柱连接。

5.5.5  磷建筑石膏轻质龙骨复合墙施工长度不宜超过6m，超过6m应设置构造柱。构造柱宜采用钢筋混凝土结构或钢柱。

5.5.6  磷建筑石膏轻质龙骨复合墙用于厨房、卫生间及有防潮、防水要求的环境时，应设计防潮、防水的构造措施；凡附设水池、水箱、洗手盆等设施的墙体，墙面应做防水处理，高度不宜低于1.8m。在地面一层喷注石膏墙体、墙板有防水要求或潮湿环境时，应做细石混凝土墙垫。

5.5.7  磷建筑石膏轻质龙骨复合墙顶部为自由端的隔墙，应做压顶水平系梁或每隔600mm设Φ10钢筋与顶部楼面相连，并应有面外稳定性的措施。

5.5.8  磷建筑石膏轻质龙骨复合墙所有埋设在墙体内的铁件均应作防腐处理。

5.5.11  磷建筑石膏轻质龙骨复合墙墙体立柱和墙体面板的构造应符合下列规定：

- 1  墙体立柱宜按照模数上下对应设置；

- 3  在墙体的连接处，立柱布置应满足钉板要求；

- 4  墙体面板进行上下拼接时宜错缝拼接，在拼接缝处应设置厚度不小于0.8mm且宽度不小于50mm的连接钢带进行连接。

5.6  PVC空腔内模-磷石膏砂浆喷筑复合墙

5.6.1  PVC空腔内模-磷石膏砂浆喷筑复合墙应采用PVC空腔内模为竖向模板、以机械喷筑的方式喷筑磷石膏砂浆形成墙体。

5.6.2  PVC空腔内模-磷石膏砂浆喷筑复合墙适用于地面以上建筑物中非承重内、外隔墙；当用于以下情况时，应专项设计：

1  环境温度长期大于40℃的高温环境；

2  电梯井道墙体以及在墙体上固定产生动荷载机械设备的情况。

5.6.3  墙体骨架应包含竖向PVC空腔内模及定位件，定位件通过机械锚栓与结构主体刚性连接。

5.6.4  PVC空腔内模表面应设置凹槽，便于喷筑砂浆的附着。

5.6.5  PVC空腔内模之间应采用凹凸卡槽插入式连接，PVC U型定位件与PVC空腔内模采用自攻螺钉连接时，自攻螺钉至少应有3圈螺纹穿出连接构件。自攻螺钉的中心距和端距不应小于自攻螺钉直径的3倍，边距不应小于自攻螺钉直径的2倍，受力连接中螺钉连接数量不应少于3个，当PVC构件与钢构件或同材质板件连接时，钉头应置于PVC较薄板件的一侧（图5.6.5）。

图 5.6.5  自攻螺钉连接示意

5.6.6  PVC空腔内模喷筑复合墙体的定位件应采用通过热熔、挤压制作的PVC U型构件或角钢组成。

5.6.7  定位件与主体结构梁、板应采用不锈钢射钉或机械锚栓连接。

5.6.8  PVC空腔内模双面应满挂纤维增强网，增强墙面整体性。5.6.9  PVC空腔内模喷筑复合墙，墙体安装长度不宜大于12m。

5.6.10  PVC空腔内模喷筑复合墙体应在地面浇筑C20预拌混凝土作为防潮层，防潮层高度不低于相连房间的楼、地面饰面层200mm。当为实验室、诊室、清洁等需设置用水点的房间，防潮层上翻高度宜不小于300mm。

5.6.11  PVC空腔内模喷筑复合墙体的墙面装饰应符合下列规定：

1  PVC空腔内模喷筑复合墙体的平整度，在完成后应达到一般抹灰验收标准的要求；

2  墙面装饰应在墙体干燥后进行，装饰时墙体应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的规定，含水量应不大于10%，并采用水分仪检测确定；

3  墙体涂料应符合国家现行标准《外墙无机建筑涂料》JG/T26、《无机干粉建筑涂料》JG/T445等的有关规定，有害物质限量应符合现行国家标准《建筑用墙面涂料中有害物质限量》GB18582的有关规定；

4  墙体壁纸应符合现行行业标准《建筑装饰用无纺布墙纸》JG/T509、《纺织面墙纸(布)》JG/T510等的有关规定，有害物质限量应符合现行国家标准《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》GB18585、《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB18583的有关规定；

5  若在墙面粘贴瓷砖时，墙面拉伸粘接强度不应小于0.4MPa。饰面砖粘接强度检验详《建筑工程饰面砖粘接强度检验标准》JGJ/T110。瓷砖粘贴前应在墙体基面涂刷界面剂后再满铺一层耐碱玻璃纤维网布，采用瓷砖胶粘贴。瓷砖粘接剂应符合《陶瓷砖胶粘剂》JC/T547的有关规定。对于有防潮、防水要求的墙面，应做防水处理后再粘贴饰面砖。

5.6.12  当需在墙面吊挂重物时，吊点应避开PVC空腔内模空腔部位，沿墙长方向单个吊挂点荷载不得大于100kg，且吊点水平间距不小于500mm。当有超出本项限制条件的吊挂重物需求时，应另行专项设计；

5.6.13  门窗洞口两侧PVC空腔内模应使用预拌LC20轻骨料混凝土灌注填实，墙底定位件在门洞位置应断开；

5.6.14  有隔声要求的隔墙上开设门窗时，应采用符合隔声要求的门窗，且门窗与门窗框接触位置应安装隔声密封条。

6  施  工

6.1  一般规定

6.1.1  磷建筑石膏墙体的施工应符合相应现行国家、行业及云南省相关施工验收标准的要求。

6.1.2  应根据设计施工图纸、工法、现场条件和磷建筑石膏墙体产品特点，编制分项工程专项施工方案。

6.1.3  各类磷建筑石膏墙体产品材料的型号、规格、性能应符合本规程的相关规定。

6.1.4  施工现场存放的磷建筑石膏墙体产品材料应釆取有效的防水、防潮和通风措施。

6.2  磷建筑石膏抹灰砂浆抹灰

6.2.1  基层处理应符合下列规定：

1  抹灰前应把基层表面的尘土、污垢、油渍等清理干净；

2  基层上的凹凸部分和非预留孔洞等基底缺陷，应处理平整牢固；

3  磷建筑石膏抹灰砂浆应用于非石膏基材料基层表面时，宜采用界面处理剂。

6.2.2  墙、柱和门洞口等阳角易于碰撞、破坏的部位宜安装护角条。

6.2.3  施工前先吊垂直、套方、找规矩、做灰饼，应符合下列规定：

1  根据设计要求和基层表面平整垂直情况，对墙面进行吊垂直、套方、找规矩，经检查后再确定抹灰厚度；

2  抹饼时，先抹上部灰饼，再抹下部灰饼，然后用靠尺检査垂直与平整；灰饼宜为边长20mm～50mm的方形，间距不宜大于1.5m。

6.2.4  当灰饼砂浆硬化后，应釆用与抹灰层相同的磷建筑石膏抹灰砂浆进行冲筋，冲筋根数应根据房间的宽度和高度确定。当墙面高度小于4m时，宜做竖筋，两筋间距不宜大于1.5m；当墙面高度不小于4m时，宜做横筋，两筋间距不宜大于2m；筋宽20mm～50mm。

6.2.5  昼夜室外平均气温连续5d低于5℃时，按冬期抹灰施工的相关规定执行，并符合下列要求：

1  冬期室内抹灰施工，室内环境温度应保持在5℃以上；

2  磷建筑石膏抹灰砂浆施工前应提前放置到室内；

3  不得在冻结的基层上施工；

4  冬期抹灰前做好门、窗洞口等封闭保温围护；

5  冬期抹灰时应釆用加温措施，不得直接烘烤墙面；

6  磷建筑石膏抹灰砂浆终凝前不得受冻。

6.2.6  手工抹灰施工工序与机喷抹灰施工工序应按厂家提供的施工工序进行，当厂家无施工工序时可参照图6.2.6-1、图6.2.6-2施工。

基层处理

安装护角条

刮尺刮平

局部修整

抹灰表面处理

不同基材之间粘贴网布

吊垂直、套方、找规矩、做灰饼、冲筋

冲筋干燥后手工抹灰上墙

图 6.2.6-1 手工抹灰施工工序

基层处理

安装护角条

机械喷涂

局部修整

抹灰表面处理

不同基材之间粘贴网布

吊垂直、套方、找规矩、做灰饼、冲筋

设备调试、料浆调配

刮平、填补材料

铺设网布（需要时）

图 6.2.6-2 机喷抹灰施工工序

6.2.7  手工抹灰施工应符合下列规定：

1  手工抹灰宜分两遍涂抹，第一遍应压实，待终凝后方可涂抹第二遍，抹灰层与基层之间、抹灰层之间粘结牢固，无空鼓、脱层，表面平顺；

2  用楔形刮尺沿冲筋由下往上找平，用刮下的料对凹陷处进行补料；阴角处用阴角专用工具将阴角刮直、找方；

3  阴角两侧墙体不应同时施工，应待阴角一侧墙体磷建筑石膏抹灰砂浆硬化后，再施工另一侧墙冲筋间距内的磷建筑石膏抹灰砂浆；

4  顶棚抹灰时，应在四周墙上弹出水平线作为控制线，先抹顶棚四周，再圈边找平。

6.2.8  当采用机喷抹灰施工时，机喷设备调试、料浆调配应符合下列规定：

1  喷涂作业前应对所使用的机械喷涂设备进行试运转检查，连续试运转时间不得少于2min，如有异常，不得使用；

2  磷建筑石膏抹灰砂浆泵送前，应先润滑输浆管道及设备，润滑浆液为清水或磷建筑石膏净浆，也可釆用管道专用润滑剂；

3  磷建筑石膏抹灰砂浆料浆应均匀、无结块、不分层、不流挂。

6.2.9  机喷抹灰施工应符合下列规定：

1  喷涂时应保证喷嘴与基层墙体垂直，且距离基层墙体宜为100～200mm；

2  喷涂顺序从左到右、从上到下均匀喷涂，不得交叉；抹灰厚度为5～25mm的可一次喷涂，当厚度超过25mm宜分二次喷涂；

3  喷涂一定面积后（约20m2），约l0min后用刮尺对喷涂面初步找平；有漏浆部位应及时喷涂补平，再用刮尺对喷涂面找平；

4  设备中料浆滞留时间不得超过20min；喷涂结束后，应及时将设备、输送管和喷嘴清洗干净。

6.2.10  磷建筑石膏抹灰砂浆在终凝前若产生微裂纹，可采用下列方法进行修整：

1  在24h内用面层磷建筑石膏抹灰砂浆薄满批一层，厚度不超过1mm；

2  若磷建筑石膏抹灰砂浆表面已干燥，应洒水湿润再用面层磷建筑石膏抹灰砂浆或同类材料薄满批一层。

6.2.11  门窗洞口及阳角收口应符合下列规定：

1  室内墙面、柱面的阳角和门洞口的阳角抹灰线角清晰，防止碰坏；

2  门窗洞口抹灰前，先在门窗洞口墙、顶侧面用钢筋卡子夹上铝合金收边靠尺，用线坠吊直再手工抹灰；

3  独立阳角第一面侧墙抹灰时，在另一侧墙体阳角粘贴铝合金靠尺，与准备抹灰墙体的冲筋面平齐；独立阳角第二面墙体抹灰时，将铝合金靠尺粘贴在第一面侧墙体抹灰层上，待第二面墙体抹灰完全硬化后将铝合金靠尺拿开；

4  磷建筑石膏抹灰砂浆阳角需要修复时，应待其两侧己经上墙的磷建筑石膏抹灰砂浆干燥硬化后进行。

6.2.12  抹灰层找平后应按下列方法之一进行表面处理：

1  在抹灰层终凝后干燥前，批刮面层磷建筑石膏抹灰砂浆；若抹灰层表面己干燥，应洒水湿润后再涂抹面层磷建筑石膏抹灰砂浆；

2  在抹灰层初凝后终凝前，表面微干不粘手时，将表面用清水打湿，用海绵抹板做打磨提浆处理，打磨提浆后用刮刀做收光处理；

3  抹灰层验收合格后方可进行装饰面层施工。

6.2.13  抹灰层施工完成后，室内应保持通风，严禁用水润湿、冲洗、浸泡。

6.3  磷建筑石膏砌块砌体

6.3.1  磷建筑石膏砌块砌体的砌筑施工工序按图6.3.1所示。

设置导墙

配制粘结磷建筑石膏砂浆

砌筑砌块

铺设电线管、稳接线盒、安装管卡、埋件

构造柱施工

安装窗框

接缝处理

面层处理

结构墙面、顶面、地面清理和找平

放线、确定构造柱位置

图 6.3.1 磷建筑石膏砌块砌体施工工序

6.3.2  磷建筑石膏砌块砌体施工应符合下列规定：

1  磷建筑石膏砌块砌体施工前宜运用BIM技术进行排块，并满足设计和规范要求；

2  磷建筑石膏砌块砌体砌筑时，应按照设计施工图弹出砌体位置线，在砌体阴阳角处应设立皮数杆拉线砌筑；

3  砌体砌筑前应检查基层情况，其表面应平整、不得有污染杂物；石膏砌块砌体底部应设置高度不小于200mm、厚度为砌体厚度减10mm的墙垫。墙垫材料可采用C20现浇混凝土、预制混凝土或实心砌体；

4  磷建筑石膏砌块砌体的洞口下边角处不得有砌筑竖缝；

5  不同强度等级的磷建筑石膏砌块材料不得混砌，砌体孔洞不得用异物填塞；

6  砌筑时，磷建筑石膏砌块含水率不大于8%。

6.3.3  磷建筑石膏砌块砌体砌筑时应上下错缝搭接，搭接长度不应小于砌块长度的1/3，磷建筑石膏砌块的长度应与砌体长度方向平行一致，榫槽应向下。砌体转角、丁字墙、十字墙连接部位应上下搭接咬砌。

6.3.4  磷建筑石膏砌块砌体灰缝施工应符合下列规定：

1  砌体的水平和竖向灰缝应横平、竖直、厚度均匀、密实饱满，不得出现假缝；

2  磷建筑石膏砌块砌体宜采用薄灰缝施工，水平灰缝的厚度和竖向灰缝的宽度宜控制在3～5mm；

3  砌体用粘结磷建筑石膏砂浆应随铺随砌，水平灰缝宜采用铺浆法砌筑，一次铺浆长度不得超过一块砌块的长度。竖向灰缝应釆用满铺端面法；砂浆饱满度应满足现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203的要求。

6.3.5  磷建筑石膏砌块砌体转角处和交接处的各方向宜同时砌筑，在需要留置的临时间断处应砌成斜槎，接槎时应先清理基面，并应填实粘结磷建筑石膏砂浆，保持灰缝平直、密实，斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。

6.3.6  磷建筑石膏砌块砌体与主体结构梁或顶板的连接应符合下列规定：

1  釆用柔性连接时，应采用粘结磷建筑石膏砂浆10～15mm厚泡沫交联聚乙烯带粘贴在主体结构梁或顶板底面，磷建筑石膏砌块应砌筑至泡沫交联聚乙烯带；泡沫交联聚乙烯宽度宜为砌体厚度减去10mm；

2  采用刚性连接时，砌块砌筑至接近梁或顶板底面处宜留置20～25mm空隙，在空隙处应采取挤紧措施，并应至少间隔14d后用粘结磷建筑石膏砂浆将空隙嵌填密实；

3  当使用其他方式连接时，应编制专门的施工方案。

6.3.7  磷建筑石膏砌块砌体门窗洞口周边砌筑应符合下列规定：

1  门窗洞口四周200mm范围内的磷建筑石膏砌块砌体，孔洞部分应采用C20细石混凝土填实；

2  门窗洞口和宽度大于1500mm且不大于2100mm时，应加设门窗套，窗套不应小于100mm，厚度同砌体厚度，边框混凝土强度不应小于C20，纵向钢筋不应小于2Φ10，箍筋采用Φ6，间距不应大于200mm；

3  门窗洞口和宽度大于2100mm时，应在两侧设置构造柱。

6.3.8  磷建筑石膏砌块砌体与主体结构柱或墙的连接应埋设拉结筋，伸入长度与纵向间距应符合设计要求。拉结筋应放置在水平灰缝的粘结磷建筑石膏砂浆中，不得外露。

6.3.9  施工中需要设置临时施工洞口时，其侧边距离交接处的墙面不应小于600mm。洞口宜留置成马牙槎，洞口上部应设置过梁，过梁应通过施工验算确定。

6.3.10  磷建筑石膏砌块砌体单日砌筑高度不应超过3m，砌体内不得留设脚手架眼。

6.3.11  磷建筑石膏砌块砌体砌筑过程中，应随时用靠尺、水平尺和线坠检查，调整砌体的平整度和垂直度，不得在粘结磷建筑石膏砂浆初凝之后敲打校正。

6.3.12  磷建筑石膏砌块砌体砌筑完成后，应采用粘结磷建筑石膏砂浆或石膏腻子将缺损掉角处修补平整，砌体面用原粘结磷建筑石膏砂浆作嵌缝处理。

6.3.13  当磷建筑石膏砌块砌体孔洞中需填充隔声材料时，应在砌筑前采用干燥、洁净的填充材料填满，不得捣实。

6.3.14  管线的施工应符合下列规定：

1  在磷建筑石膏砌块砌体上设置管线，须待砌体粘结磷建筑石膏砂浆达到设计要求的粘结强度后方可作业；

2  磷建筑石膏砌块砌体埋设管线应使用专用开槽工具，严禁人工敲凿；

3  安装后的管线外表面距砌体表面不应小于4mm，并应与砌体卡牢固定，不得有松动、反弹，管线安装后应釆用粘结磷建筑石膏砂浆填实补平，填补表面应加贴耐碱玻璃网布。

6.3.15  构造柱的施工应符合下列规定：

1  设置钢筋混凝土构造柱的磷建筑石膏砌块砌体，应按构造柱钢筋绑扎、磷建筑石膏砌块砌筑、构造柱模板支设、混凝土浇筑的施工顺序进行施工；

2  磷建筑石膏砌块砌体与构造柱连接处应砌成马牙槎，从每层柱脚开始，砌体应先退后进，形成100mm宽、一皮砌块高度的凹凸槎口；在构造柱与砌体交界处，拉结筋每边伸入砌体内的长度和竖向间距应符合设计要求；

3  构造柱两侧模板应紧贴砌体表面，模板支撑应牢固，板缝不应漏浆；

4  构造柱在浇筑混凝土前，将磷建筑石膏砌块砌体槎口凸出部位及底部落地灰等杂物清理干净，先注入与混凝土配合比相同的50mm厚水泥砂浆，再分段浇筑混凝土；凹形槎口的腋部及构造柱顶部或顶板间应振捣密实。

6.3.16  磷建筑石膏砌块砌体表面装饰层的施工应符合下列规定：

1  施工前应清理砌体表面浮灰、杂物，设备孔洞、管线槽口周围应釆用粘结磷建筑石膏砂浆批嵌刮平，表面应加贴耐碱玻璃网布；

2  磷建筑石膏砌块砌体与其它材料的接缝处和阴阳角部位，应釆用粘结磷建筑石膏砂浆粘贴耐碱玻璃网布加强进行处理，加强带与各基体材料的搭接宽度不应小于150mm，耐碱玻璃网布之间搭接宽度不得小于50mm。

6.3.17  雨季施工时，磷建筑石膏砌块应设置严密的覆盖设施，严禁淋雨受潮。

6.3.18  当日平均气温连续5d低于5℃时，磷建筑石膏砌块砌体工程应釆取冬期施工措施。

6.4  磷建筑石膏轻质墙板隔墙

6.4.1  施工作业前，施工现场磷建筑石膏轻质墙板安装部位的结构应验收完毕，场地平整，现场杂物清理干净。安装前应先清理基层，对光滑地面宜进行凿毛处理。

6.4.2  宜采用BIM排板图施放控制线，标出每块墙板安装以及门窗洞口位置，经检查方可进行下道工序。

6.4.3  磷建筑石膏轻质墙板安装前，应对预埋件、吊挂件、连接件的数量、位置、固定方法进行核査。

6.4.4  磷建筑石膏轻质墙板隔墙施工工序按图6.4.4所示。

放线、分档

补板、修补

装钢卡

条板安装

铺设电线管、稳接线盒、安装管卡、埋件

安装窗框

板缝处理

墙体饰面

结构墙面、顶面、地面清理和找平

图 6.4.4 磷建筑石膏轻质墙板隔墙施工工序

6.4.5  磷建筑石膏轻质墙板的施工应符合下列规定：

1  宜采用BIM排板图在相应位置施放安装控制系统，磷建筑石膏轻质墙板应从主体墙、柱的一端向另一端顺序安装。当有门洞口时，宜从门洞口向两侧安装；

2  应先安装定位板。可在磷建筑石膏轻质墙板的企口处、板的顶面均匀满刮粘结磷建筑石膏砂浆；磷建筑石膏轻质墙板下端距地面的预留安装间隙宜保持在20～60mm，并可根据需要调整，在磷建筑石膏轻质墙板与楼地面空隙处，可釆用粘结磷建筑石膏砂浆填实；

3  应在磷建筑石膏轻质墙板下部釆取楔紧措施，可运用两个木楔为一组对墙板安装位置进行微调，使墙板精确就位，将墙板垂直向上挤压，顶紧梁、板底部，调整好墙板的垂直度并固定牢固；木楔可在立板养护5d后取出，并应填实楔孔；

4  应按拼装顺序安装墙板，将板榫槽对准榫头拼接，保持墙板间紧密连接，调整好垂直度和相邻板面的平整度。待墙板的垂直度、平整度等检验合格后，按该工序重复进行墙板的安装；

5  墙板之间的对接缝隙内应釆用粘结磷建筑石膏砂浆填实，板缝间隙应揉挤严密，被挤出的粘结磷建筑石膏砂浆刮平勾实，墙板企口接缝处应采取防裂措施；

6  在磷建筑石膏轻质墙板与顶板、结构梁和主体墙、柱的连接处应按排板图要求设置定位钢卡。

6.4.6  双层磷建筑石膏复合墙板的安装可按单层墙板的要求分别进行，应先安装好一侧墙板，确认墙面表面平整，墙面板之间接缝处粘结处理完毕后，再安装另一侧墙板。

6.4.7  双层磷建筑石膏复合墙板有隔声或保温要求时，先安装好一侧墙板及墙内管线，留出空气层，再铺装隔声或保温功能材料，验收合格后安装另一侧墙板。

6.4.8  为保证双层复合墙板隔墙的整体性，两板间应釆取连接加强固定措施；两板间距小于5mm时，可釆用胶粘剂点粘加固，板间空隙较大时可使用连接件或定位件连接。

6.4.9  磷建筑石膏轻质墙板接板安装时，卡件、连接件应定位准确、固定牢固。墙板间对接部位应做好定位、加固、防裂处理。

6.4.10  当合同约定或设计要求对隔墙工程进行见证检测时，应进行隔墙抗冲击性能检测。承接隔墙工程的施工单位应做样板墙，由具备相应资质的检测单位检测。

6.4.11  门窗框板的施工应符合下列规定：

1  应按排板图标出的门窗洞口位置，先安装门窗框板，再从门窗洞口向两侧安装隔墙；门窗框板安装应牢固，与磷建筑石膏墙板或主体结构连接应采用粘结磷建筑石膏砂浆粘结，并应采取加网增强防裂措施，连接部位应密实、无裂缝；

2  预制门窗框板中有预埋木砖或钢连接件时，可与木制、钢制或塑钢门窗框连接固定。门窗框板也可在施工现场切割制作，使用金属膨胀螺栓与门窗框现场固定，具体连接固定的要求应按相关技术文件的规定执行；

3  安装门头横板时，应在门角的接缝处采取加网增强防裂措施；门窗框与洞口周边的连接缝应采用粘结磷建筑石膏砂浆填实，并应采取加网增强防裂措施；

4  门窗框的安装应在磷建筑石膏墙板安装完成14d后进行。

6.4.12  磷建筑石膏轻质墙板管线的施工应符合下列规定：

1  水电管、线的安装、敷设应与磷建筑石膏轻质墙板安装配合进行，应在墙板安装完成7d后进行；

2  宜运用BIM管线综合技术，按设计要求在隔墙上施放管线定位线；根据施放的控制线位置切割纵、横向线槽和开关盒洞口，并使用专用切割工具按设计规定的尺寸单面开槽切割，不应在墙板隔墙上任意开槽、开洞；

3  切割完线槽、开关盒洞口后，应按设计要求敷设管线、插座、开关盒。采用螺钉或卡件将管线、开关盒固定在墙板的实心部位上，并采用粘结磷建筑石膏砂浆补强处理；开关盒、插座四周应采用粘结磷建筑石膏砂浆填实、粘牢，其表面应与隔墙表面齐平；

4  磷建筑石膏轻质墙板上开的槽孔宜采用粘结磷建筑石膏砂浆或专用填充材料填充密实；开槽部位的隔墙表面可采用粘结磷建筑石膏砂浆粘贴耐碱玻璃网布、无纺布或采用局部挂钢丝网等增强、防裂措施；

5  水管、设备控制柜、配电箱的安装按设计文件要求编制专项施工方案。

6.4.13  接缝及墙面处理应符合下列规定：

1  磷建筑石膏轻质墙板的接缝处理应在门窗框及管线安装完毕，经检测强度达到设计要求后进行；接缝处理前应对所有的板缝进行检查和清理，补满破损孔隙、清洁表面；

2  磷建筑石膏轻质墙板隔墙接缝处应采用粘结磷建筑石膏砂浆填实，表层宜采用石膏腻子抹面并刮平压光，在墙板企口接缝部位应先用粘结磷建筑石膏砂浆打底，再粘贴盖缝材料；

3  对有防潮、防渗漏要求的隔墙，应采用防水密封胶嵌缝，设置不小于200mm高的混凝土止水带，厚度与墙体厚度相同，并应按设计要求进行隔墙表面防水处理。

6.4.14  成品的保护应符合下列规定：

1  施工中各专业工种应加强配合，严格按工序要求作业。交叉作业时，应做好工序交接，合理安排工序，不得对已完成工序的成品、半成品造成损坏；

2  对刮完腻子的磷建筑石膏墙板，不得再进行剔凿处理；

3  在安装施工过程中及工程验收前，磷建筑石膏轻质墙板应采取防护措施，严禁受到施工机具碰撞；安装后的墙板14d内不得承受任何侧向作用力，施工梯架、工程用的物料等不得支撑、顶压或斜靠在隔墙上；

4  在进行混凝土地面等施工时，应防止物料污染、损坏成品隔墙表面。

6.5  磷建筑石膏轻质龙骨复合墙

6.5.1  磷建筑石膏轻质龙骨复合墙施工前，施工单位和厂家应完成隔墙的完整施工技术文件，技术文件应包括以下内容：

1  应确定磷建筑石膏轻质龙骨复合墙的种类和轴线分布、门窗位置和洞口尺寸以及配电箱、控制柜和插座、开关盒、水电管线分布位置及开槽留洞尺寸；

2  应规定磷建筑石膏轻质龙骨复合墙的吊挂重物要求和相应的加固措施。

6.5.2  磷建筑石膏轻质龙骨复合墙冷弯薄壁型钢骨架的安装应符合下列规定：

1  冷弯薄壁型钢骨架应在主体或部分结构验收完成后安装；同一楼层宜先外墙后内墙；

2  安装前应对现场进行清洁，地面进行整平；混凝土翻边应达到强度设计值的70%后方可安装；

3  墙体顶、底导轨与主体结构固定螺栓的间距不应大于800mm，且距导轨两端距离宜为50mm；与顶、底导轨固定立柱的间距不应大于600mm，立柱与定导轨之间应留10mm的间隙；

4  墙体顶、底导轨两端与主体结构的柱、墙间隙应留不小于10mm的间隙；导轨需要接长时，接长处两导轨间应预留不小于10mm的间隙；

5  墙体顶、底导轨在门窗洞口处需要截断时，螺栓或射钉固定点距离端部不得小于50mm。

6.5.3  在冷弯薄壁型钢骨架安装完成，墙体喷筑磷建筑石膏砂浆喷注前，宜对墙体冷弯薄壁型钢骨架设置附加支撑。

6.5.4  磷建筑石膏轻质龙骨复合墙喷注高度超过4m时，施工应采取保证冷弯薄壁型钢骨架平面外稳定的加强措施。

6.5.5  墙体喷筑磷建筑石膏砂浆喷注应符合下列规定：

1  施工前应按照设计及工艺要求选用预拌墙体喷筑磷建筑石膏砂浆，浆料宜采用强制式搅拌机搅拌、泵送，采用现场喷射施工；

2  浆料喷射应在冷弯薄壁型钢骨架和钢筋网面安装验收合格后进行；

3  喷射施工过程中应防止墙体内预埋管线损坏，保证预埋的箱、柜、盒等无变形位移；

4  喷射完成后应用木拉板抹平，并将接缝处清理干净；

5  应在浆料喷射施工过程中留置检测试件；

6  墙体养护期间应保持施工场地的通风。

6.5.6  当环境温度低于5℃时，不宜进行浆料的施工，否则应有可靠的防冻措施。

6.5.7  磷建筑石膏轻质龙骨复合墙体用冷弯薄壁型钢构件的防腐应符合下列规定：

1  冷弯薄壁型钢构件镀层的双面镀锌量不应低于250g/m2或双面镀铝锌量不应低于150g/m2。

2  冷弯薄壁型钢构件和其他材料之间应使用有效的隔离防护措施：金属管线与钢构件之间应设置橡胶垫圈；墙体与混凝土基础之间设置防潮垫。

3  冷弯薄壁型钢构件在露天环境中放置时，应避免由于雨雪、暴晒、冰雹等气候环境对构件及其表面镀锌层造成腐蚀。

4  当构件表面镀锌层出现局部损坏时，应进行修复处理。

5  冷弯薄壁型钢构件严禁使用热切割工艺。

6.5.8  磷建筑石膏轻质龙骨复合墙直接粘贴瓷砖时，应采用磷建筑石膏砂浆或801胶水拌合水泥砂浆，不可用普通水泥砂浆或普通石膏砂浆。

6.5.9  施工分段的接缝处应采用榫接和钢丝加固相结合的防裂措施。

6.5.10  磷建筑石膏轻质龙骨复合墙用于有防水、防潮要求的环境，应按设计和验收要求采取处理措施。

6.6  PVC空腔内模-磷石膏砂浆喷筑复合墙

6.6.1  PVC空腔内模-磷石膏砂浆喷筑复合墙体施工前需对原结构基层表面进行冲刷、润湿处理，具体施工工艺流程按图6.6.1所示。

预埋水电管槽

防潮层施工

施工放线

定位件安装

PVC空腔内膜安装

玻纤网铺贴

喷浆找平

加强连接件施工

打点冲筋

第二道喷浆

与主体结构接缝处处理

面层施工

图 6.6.1 喷筑整体墙施工工艺流程

6.6.2  PVC空腔内模-磷石膏砂浆喷筑复合墙体施工前，应确保主体框架结构施工完成并交验合格。

6.6.3  PVC空腔内模-磷石膏砂浆喷筑复合墙体具体施工步骤应符合下列规定：

1  定位放线：按设计要求将墙体位置定位并放线；

2  安装PVC U型定位件：根据放线位置，采用机械锚栓将PVC U型定位件与主体结构固定(主体结构为钢结构时，采用剪力钉将PVC U型定位件与主体结构固定)，锚栓(或剪力钉)间距不得大于600mm，距端头距离不宜大于50mm，且不应小于25mm。定位件与主体结构之间应设置15~30mm厚岩棉板或燃烧性能不低于B1级的柔性材料；

3  安装PVC空腔内模：根据已安装的PVC U型定位件逐次安装PVC空腔内模；当墙长度(L)满足12m＜L＜24m时，应在墙体中部设置一道变形缝；当墙体长度L＞24m时，每隔12m设置一道变形缝；

4  预埋水电管槽：根据设计图纸在墙体PVC空腔内模相应部位预埋固定水电管槽或线盒；

5  防潮层施工：采用C20预拌混凝土，于墙底浇筑200mm高度混凝土防潮层，防潮层厚度于墙体侧宜小于墙体厚度10-20mm；

6  加强连接件施工：墙体喷筑磷石膏砂浆前，应在模板65mm宽凹槽内钻孔并安装墙体加强连接件，墙体加强连接件竖向间隔600mm，在墙底1/3墙高范围内，竖向间隔加密为300mm；

7  找平喷筑：待PVC空腔内模安装就位后，采用专用混合泵将磷石膏墙体喷筑砂浆喷筑在PVC空腔内模上，喷筑厚度以填平PVC空腔内模表面凹槽为宜，墙体两侧喷筑施工应同步进行；

8  耐碱玻纤网的铺装：找平喷筑完成后，待其初凝前采用铁板抹压的方式在墙体表面满铺玻纤网格布，网格布单位面积内的质量不低于120g/m2；

9  打点、冲筋：待底层砂浆终凝后，在墙体两侧进行打点、冲筋，为面层施工提供平整条件；

10  第二道喷浆：在冲筋条终凝后，喷涂第二道磷石膏墙体喷筑砂浆，并沿筋条刮平；

11  与主体结构接缝处处理：待第二道砂浆干燥后，为防止喷筑墙体与原结构接缝出现开裂，在喷筑墙体与原结构的交接缝处，用不小于300宽玻璃纤维网格布(120g/m2)沿缝粘贴，两侧搭接长度不小于150mm，采用同种喷筑砂浆点状粘牢；

12  面层施工：采用5mm厚面层磷石膏抹灰砂浆或聚合物防水抗裂砂浆 (实验室、诊室、清洁间等有用水需求的房间)批刮在磷石膏墙体喷筑砂浆基材上，然后进行修补、打磨，使其达到一般抹灰的要求。

6.6.4  PVC U型定位件安装时，应根据墙厚选用合理的规格型号。

6.6.5  PVC空腔内模安装时，应按设计要求，预留控制箱、配电箱位置，并做好相关构造措施。

6.6.6  PVC空腔内模喷筑复合墙体喷筑砂浆原料严禁淋雨、受潮，雨雪天运输应采取严格的防水、防潮措施。

6.6.7  PVC空腔内模喷筑复合墙体喷筑砂浆的施工宜在5℃以上进行，终凝前不得受冻结冰，冬季施工应做好防冻保护措施。当必须在低于5℃气温环境下施工时，应采取保证工程质量的有效措施，并制定相应的专项施工方案。

6.6.8  PVC空腔内模喷筑复合墙体喷筑砂浆一次喷筑厚度宜控制在35mm以内，待其硬化后再进行下一道工序。

6.6.9  PVC空腔内模喷筑复合墙体喷筑砂浆施工时产生的落地砂浆，应随时进行清理，清理的落地砂浆初凝前可以用于墙体施工，初凝后砂浆不得使用。

6.6.10  PVC空腔内模喷筑复合墙体喷筑砂浆为气硬性材料，施工完毕后应保持室内通风，墙面应避免磕碰及水冲浸泡。

7  验  收

7.0.1  磷石膏和磷建筑石膏材料的产品应提供材料的出厂合格证、产品性能检测报告，并符合本规程第3章及第4章相关规定。

7.0.2  应对磷建筑石膏墙体的工程施工质量进行检查和验收，验收要求应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300）及云南省相关标准的规定执行。

7.0.3  磷建筑石膏墙体工程质量验收应按《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203）的规定执行。

7.0.4  磷建筑石膏轻质墙板隔墙工程质量验收尚应按现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210）的规定执行；隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118）及现行有关产品标准的规定。

7.0.5  抹灰工程质量验收应按现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210）及现行行业标准《抹灰砂浆技术规程》（JGJ/T 220）中抹灰工程的相关规定及相关的石膏砂浆应用技术规程的规定执行。

7.0.6  保温磷建筑石膏抹灰砂浆外墙内保温工程的工程质量验收尚应按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》（GB 50411）及现行行业标准《外墙内保温工程技术规程》（JGJ/T 261）的有关规定执行。

附录A  隐蔽工程验收记录

隐蔽工程在隐蔽前施工单位应通知相关单位进行验收，验收合格形成验收文件，方能进行隐蔽。隐蔽工程验收文件按表A填写，监理工程师（建设单位项目技术负责人）进行检查验收，并做出检查验收结论。

表A  隐蔽工程验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  | 分布工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  | 隐蔽部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工图名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查验收内容 |  |  | 施工单位自检记录 |  |  |  | 监理（建设）单位验收意见 |  |
| 图示或说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查意见 | 专业工长(施工员) |  | 施工班组长 |  | 监理(建设)单位 验收 意见 | 监理工程师： (建设单位项目技术负责人)： 年 月 日 |  |  |
|  | 项目专职质量检查员： 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附录B  工程检验批质量验收记录

表B          检验批质量验收记录   编号：

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目负责人 |  |  |  | 检验批部位 |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  | 验收依据 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附录C  分项工程质量验收记录

表C            分项工程质量验收记录    编号：

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程数量 |  |  |  | 检验批数量 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 项目负责人 |  |  | 项目技术负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  | 分包单位 项目负责人 |  |  | 分包内容 |  |  |
| 序号 | 检验批名称 | 检验批容量 | 检验批部位、区段 |  | 施工单位检查结果 |  | 监理单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1 《建筑用轻质龙骨》GB/T 11981

2 《建筑用轻质龙骨配件》JC/T 558

3 《钢板网》QB/T 2959

4 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》JG 158

5 《通用硅酸盐水泥》GB 175

6 《耐碱玻璃纤维网布》JC/T 841

7 《混凝土结构设计规范》GB 50010

8 《水泥混凝土和砂浆用合成纤维》GB/T 21120

9 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52

10 《建筑用砂》GB/T 14684

11 《混凝土拌和用水标准》JGJ 63

12 《磷石膏》GB/T 23456

13 《建筑石膏》GB/T 9776

14 《抹灰石膏》GB/T 28627

15 《粘结石膏》JC/T 1025

16 《石膏砌块》JC/T 698

17 《建筑用轻质隔墙条板》GB/T 23451

18 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》JG/T 158

19 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定热流计法》GB/T 10295

20 《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ/T 70

21 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624

22 《纸面石膏板》GB/T 9775

23 《装饰石膏板》JC/T 799

24 《石膏装饰条》JC/T 2078

25 《石膏基自流平砂浆》JC/T 1023

26 《石膏砌块砌体技术规程》JGJ/T 201

27 《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T 157

28 《冷弯薄壁型钢-石膏基砂浆复合墙体技术规程》DBJ 61/T99

29 《机械喷涂抹灰石膏》JC/T 2474

30 《石膏基自流平砂浆应用技术规程》T/CECS 847

31 《抹灰石膏应用技术规程》T/CECS 594

32 《混凝土外加剂应用技术规程》GB 50119

33 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

34 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203

35 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

36 《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

37 《现浇混凝土空心楼盖技术规程》JGJ/T 268

38 《现浇混凝土空心结构用石膏模盒》JC/T 2472

云南省工程建设地方标准

云南省磷建筑石膏墙体应用技术规程

DBJ53/T-1XX-202X

条 文 说 明

编 制 说 明

《云南省磷建筑石膏墙体应用技术规程》XX/XXX-20xx,经云南省住房和建设厅20xx年XX月XX日以XXX号公告批准发布。

为便于广大设计、施工等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，《云南省磷建筑石膏墙体应用技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效率，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目录

1  总  则

1.0.1  2023年，云南全省磷石膏产生量约为2400万吨，综合利用率为28%左右。在云南省、昆明市相继出台的政策《云南省固体废物污染环境防治条例》、《云南省“十四五”生态环境保护规划》、《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》、《昆明市加快推动磷石膏综合利用二十条措施》中均涉及到磷石膏的综合利用问题。政策中鼓励在工程建设领域拓展工业固体废物利用途径，推广磷石膏在生产水泥和新型建筑材料等领域的利用，鼓励水泥、制砖等建材企业优先使用磷石膏等工业固体废物作为替代原料。为规范磷石膏在工程建设中作为墙体的综合利用，避免产品应用混乱，编制组在《云南省磷石膏建筑材料应用技术导则》实施和应用的基础上制定了本规程，为控制磷建筑石膏墙体工程质量提供了依据。

1.0.2  本规程主要规定了磷建筑石膏砌块、磷建筑石膏轻质墙板、磷建筑石膏轻质龙骨复合墙、PVC空腔内模-磷石膏砂浆喷筑复合墙，应根据不同的建筑功能要求和施工单位的相关工程经验进行选用，并在施工中加强管理控制，积累使用经验。

1.0.3  本条规定了本规程中磷建筑石膏墙体的适用范围。一般抗震设防8度及8度以下地区可直接按本规程进行设计和施工，抗震设防9度地区使用本规程磷建筑石膏墙体时应由设计单位提出适当的加强措施及构造要求，施工单位按图施工、验收。

磷建筑石膏墙体作为轻质墙体，可适用于既有建筑改扩建的非承重墙体施工，控制改扩建荷载增加。

1.0.4  本规程规定的施工质量要求是对磷建筑石膏墙工程的最低要求。本规程应与现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210和《云南省磷石膏建筑材料应用技术导则》配套使用。

2  术  语

本节对磷建筑石膏墙体的特殊术语作了规定，在现行国家标准《工程结构基本术语标准》GB/T 50083及其他相关标准中已有表述的，不再重复列出。

2.0.2 本规程中磷建筑石膏主要指β半水硫酸钙(β-CaSO4·1/2H2O)，主要参数可参照《建筑石膏》GB/T9776。目前云南省 α 型半水硫酸钙(α-CaSO4·1/2 H2O)和可溶性无水硫酸钙制备的厂家及工程应用尚不广泛，不包含在本规程范围内，如需使用可参照其他相关规范。

2.0.9  磷建筑石膏夹芯复合板墙两侧护面盖板可使用水泥盖板、硅酸盖板、钢材等其他材料或装饰面层。

2.0.11  磷建筑石膏轻质龙骨复合墙龙骨材料可采用薄壁轻钢或满足一定强度的其他轻质材料。

2.0.12  PVC空腔内模喷筑复合墙

采用PVC空腔内模为竖向模板、以机械喷筑墙体喷筑磷建筑石膏砂浆填充后形成的墙体。

3  材  料

本节仅对磷石膏和磷建筑石膏基本性能作了规定，不同墙体产品使用其他材料时，其应符合现行国家标准和地方标准要求。不再重复列出。

3.0.1  本规程表3.0.1中数据主要根据云南云天任高实业有限公司、云南云天化股份有限公司、安宁磷石膏应用技术中心共12份检测报告的检测结果汇总和《云南省磷石膏建筑材料应用技术导则》编制过程中经专家充分讨论后给出的磷石膏指标要求。表中水溶性氧化镁、水溶性氧化钠含量指标根据云南省磷石膏实际情况要求高于国标《磷石膏》GB/T23456要求；补充了有机质和重金属含量指标；云南省磷石膏放射性核素限量偏低，本规程表中指标高于国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566要求。

3.0.2  本规程表3.0.1中数据主要根据《建筑石膏》GB/T 9776相关规定，表中限制成分主要指可溶性无水硫酸钙，空心板外招指数≤1.3参照《建筑材料放射性核素限量》GB 6566第3.1条要求。

4  磷建筑石膏墙体产品技术规定

4.1  磷建筑石膏抹灰砂浆

4.1.1  由于磷建筑石膏抹灰砂浆的应用和使用的部位不同，对磷石膏抹灰砂浆类型的用途也会不同

4.1.2  磷建筑石膏抹灰砂浆主要技术参数参照《抹灰石膏应用技术规程》T/CECS597和《抹灰石膏》GB/T28627

4.2  磷建筑石膏粘结砂浆

4.2.2  磷建筑石膏粘结砂浆主要用于磷建筑石膏砌块的砌筑配套使用，技术参数参照《粘结石膏》JC/T 1025

4.3  磷建筑石膏砌块

4.3.2  根据云南省磷建筑石膏砌块厂家调研，经统计、归类主要规格尺寸列入4.3.2，设计时宜根据建筑要求和厂家生产的产品规格进行选取。

4.3.3  根据云南省磷建筑石膏砌块厂家调研发现由于采用的标准不同，不同厂家的磷建筑石膏砌块对尺寸偏差、孔与孔之间的最小壁厚、孔与板面之间的最小壁厚、断裂荷载的标准要求差异较大，本规程为控制产品质量和物理性能，统一按《石膏砌块》JC/T 698进行要求。

4.4  磷建筑石膏轻质墙板

4.4.1  云南省磷建筑石膏空心条板产量有限，尚存在扩大推广应用的空间，为鼓励厂家应用磷建筑石膏建材生产应用的多样化，将磷建筑石膏空心条板列入本规程，在使用中总结经验。磷建筑石膏夹芯复合墙板主要是磷建筑石膏和添加料为芯材，两面覆无机面板制成的复核条板，磷建筑石膏夹芯复合墙板可根据需要单独使用或采用厚度较薄的两块板夹隔声或保温材料后作为双层墙板共同使用。

4.4.2  磷建筑石膏条板主要技术参数参照《建筑隔墙用轻质条板通用技术要求》JC/T 169。）

4.5  磷建筑石膏轻质龙骨复合墙

4.5.1  条对浇筑用的墙体喷筑磷建筑石膏砂浆提出了技术要求。

4.5.2  本条对浇筑完成后的磷建筑石膏轻质龙骨复合墙的整体技术指标提出了要求。

4.6  PVC空腔内模-磷石膏砂浆喷筑复合墙

4.6.1  PVC空腔内模复合墙体中喷筑砂浆的技术要求应符合表4.6.1的规定：

(参数来源和指标由厂家进行解释)

表

5  设计构造

5.1  一般规定

5.1.2  由于石膏吸水率较大和对强酸碱介质的耐腐蚀性较差且软化系数较低，本条明确磷石膏墙体不得直接使用于防潮层以下部位、长期处于浸水或化学浸蚀的环境。

5.2  磷建筑石膏抹灰砂浆

5.2.1  抹灰层的厚度过薄，易出现因失水过快而产生的开裂现象。而过厚，可能会引起空鼓、开裂等现象的发生。

5.2.2  工程实践中通常采用 10mm 厚的磷石膏抹灰砂浆抹灰层替代 15mm 厚的水泥砂浆抹灰层，用15mm 厚的磷石膏抹灰砂浆抹灰层替代 20mm 厚的水泥砂浆抹灰层，设计变更时，可参考上述做法。

5.2.3  -5.2.4 本条规定了墙面抹灰层的基本构造。包括普通磷石膏抹灰砂浆或轻质磷石膏抹灰砂浆墙面抹灰层基本构造、保温磷石膏抹灰砂浆墙面抹灰层基本构造。当为混凝土基层时，宜先采用界面处理剂进行界面处理，然后再进行抹灰层施工。在保温磷石膏抹灰砂浆上施工轻质磷石膏抹灰砂浆，目的是提高抹灰层表面强度。规定轻质磷石膏抹灰砂浆的厚度，是为了在兼顾抹灰层表面强度的同时，防止因两种石膏收缩不一致而产生开裂。当基层的施工偏差在正常范围之内时，可根据最小保温层厚度满足设计要求来控制保温磷石膏抹灰砂浆施工的厚度。当施工偏差过大时，可根据实际情况，先行采用保温磷石膏抹灰砂浆或轻质磷石膏抹灰砂浆进行找平处理，但总的最大厚度宜控制在 35mm 以内。当需要采用水泥砂浆找平时，应符合《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261 中 5.2.5 条的规定。

5.2.5  由于磷石膏抹灰砂浆强度较低，墙体转角处应设置护角保护。

5.2.6  不同基材的交接处由于吸水和收缩性不一致，容易导致交接处的抹灰层开裂，故应采取加强措施。

5.2.7  门窗洞口、管道穿墙洞口等的收头部位易引起渗漏水，应做好密封处理。

5.3  磷建筑石膏砌块

5.3.2  磷石膏砌块砌体与主体结构顶板连接时，由于板的刚度较小，相对变形较大，具有反复性或可能传递力时，宜采用柔性连接。当磷石膏砌块砌体与结构主体刚性连接时应考虑墙体对结构刚度的增大作用。

5.3.3  磷石膏砌块砌体门窗洞口四周易开裂，对于宽度小于或等于 1500mm 的窗洞口，洞口四周 200mm范围内的磷石膏砌块应用粘结磷石膏填实，以提高局部抗压强度。对于宽度大于 1500mm 的窗洞口及门洞口，其洞口两侧的磷石膏砌块砌体牢固性、稳定性较差，为了加强其稳定性，宜设钢筋混凝土边框或构造柱。

5.3.4  设置窗台压顶可避免由于应力集中引起墙体与窗台的交接位置裂缝，增加窗台下部墙体的整体性和稳定性，另外也便于安装窗户。

5.3.5~5.37  对刚性连接时磷建筑石膏砌块墙体抗震构造措施提出了要求。当磷建筑石膏砌块墙体与主体结构采用柔性连接时应进行专门研究并采取相对应的柔性连接措施。

5.3.8  磷石膏砌块与混凝土的收缩性能不同，在材料的结合部位很容易产生裂缝，采用耐腐蚀网布加强带对薄弱环节进行处理防止裂缝产生。

5.3.9  磷石膏砌块的吊挂力、抗冲击性能与磷石膏砌块砌体的使用性能相关，但空心磷石膏砌块的孔型及孔分布未有统一规定，同时因磷石膏砌块的尺寸不能满足吊挂力、抗冲击性能试验方法要求。如有需要时，磷石膏砌块的吊挂力与抗冲击性能应由供需双方商定，委托具有相关资质检测单位参照相关标准中吊挂力、抗冲击性能检测试验方法进行试验，并出具试验结果。

5.4  磷建筑石膏轻质墙板

5.4.1  当磷建筑石膏墙板用于建筑外墙时，设计应明确节能、隔水、防水等措施。

5.4.2  60mm 及以下厚度的磷石膏空心条板，除用于工业和民用建筑砌筑无隔声要求的管道井时可单独做隔墙外，其余不得单独做隔墙使用，60mm墙体可用于复合双层墙体。

5.4.6  为保证墙板的安全性能，本条给出了常用厚度的墙板安装限制高度，对双层墙板和其他厚度的条板隔墙应提供相应的检测报告。

在接板限高以上且在6.5m以下安装墙板时，应在墙体高度的中间增加设置构造梁(构造梁可采用方钢、H型钢或钢筋混凝土梁，具体尺寸由设计单位确定)，分两次进行墙板安装。墙板上端与构造梁连接处应加设定位钢卡并做好加固、防裂处理。

墙体高度超过6.5m时，安装单位应与设计单位专门设计安装施工方案并提供相应的抗冲击性能检测报告或者按《建筑隔墙用轻质条板通用技术要求》JG/T 169提供相应的检测报告。

5.4.8  门、窗洞口的尺寸及位置将对墙板的受力破坏产生重要影响。本条规定了安装墙板时选用门、窗框板的要求以及门、窗过梁的安装、固定和防开裂的要求。

5.4.9  为解决条板隔墙的墙面开裂问题，本条文鼓励采用多种拼接形式，并对条板隔墙易开裂部位的防裂处理措施进行了规定。根据各地的工程实践，可以采用多种方法对轻质条板墙体接缝部位进行防裂处理，如采用预留伸缩缝，并用柔性粘结材料填实密封，全墙面粘贴挂胶玻璃纤维网格布或粘贴防裂网带、防裂胶带处理条板接缝部位等措施。另外，需根据所用条板的材质，选用适宜的板与板拼装方式和嵌缝材料。根据隔墙材料、构造、部位的不同选择不同的粘接材料和防裂处理措施，是提高条板隔墙安装质量的重要措施。

5.4.10  目前，多数工程选用的轻质条板隔墙自身厚度较薄，在条板隔墙上横向开槽后，条板的抗折强度明显下降，即使进行修补、加强处理，强度损失仍较严重。特别是在空心条板隔墙上水平方向开槽，将削弱墙体的刚度和整体性能。经对各地的工程实践调查表明，安装条板隔墙时，通常要求开槽深度不大于墙厚的 2/5 ，开槽宽度则按所敷设管线的管径＋30mm 控制。为减轻电气管线施工对隔墙性能造成的负面影响，本条文规定，条板隔墙厚度不宜小于 90mm。

5.4.11  本条对抗震设防地区墙板的安装方法、抗震钢卡的设置和固定做了明确规定。

5.4.13  潮湿环境会引起磷建筑石膏墙板的强度降低，本条对潮湿环境的条板使用做出了规定。

5.4.15  本条文对分户隔墙、走廊隔墙、楼梯间隔墙提出节能要求。

5.4.16  由于条板承受吊挂的能力不仅与其自身力学性能有关，而且与吊挂点的位置有关，在工程中经常出现吊点位置不合适或吊挂物较重，造成质量问题。因此对吊点位置及加固措施方面作出了规定。

5.5  磷建筑石膏轻质龙骨复合墙

5.5.4~5.5.5  对磷建筑石膏轻质龙骨复合墙安装高度和安装长度进行了要求，和加强处理措施。

5.5.8  根据现有工程实践，墙体喷筑磷建筑石膏砂浆对钢材有一定的腐蚀性，要求对埋于喷筑磷建筑石膏砂浆内的铁件做防腐处理。

5.6  PVC空腔内模-磷石膏砂浆喷筑复合墙

5.6.1  PVC空腔内模-磷石膏砂浆喷筑复合墙作为新型磷建筑石膏墙体，本规程仅按墙板要求进行常规设计及构造要求进行规定

。

6  施  工

6.1  一般规定

6.1.2  现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300 规定，施工现场质量管理应有相应 的施工技术标准；各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查。为了保证工 程质量，磷石膏建材的施工必须从原材料、施工过程全方位进行控制，而分项工程专项施工方案的编制实施与从业人员的岗位技术培训，有利于提高工程质量。

6.2  磷建筑石膏抹灰砂浆抹灰

6.2.1  磷石膏抹灰砂浆施工前应做好基层处理：

1 磷石膏抹灰砂浆施工前对基层进行认真处理，是保证工程质量、防止抹灰层空鼓开裂极为关键的工序，应高度重视。灰尘、污垢、油渍等会降低磷石膏抹灰砂浆与基层的拉伸粘结强度；

2 明显的凸凹处如不处理，也会使抹灰层过薄或过厚，影响抹灰层质量；

3 当为混凝土基层时，宜先采用界面处理剂进行界面处理，然后再进行抹灰层施工；非混凝土基层施工前应对基层进行洒水润湿，洒水润湿应根据基层材料含水率、吸水速率和气候条件等实际情况进行。

6.2.2  在普通磷石膏抹灰砂浆上设置护角条，宜采用普通磷石膏抹灰砂浆或轻质磷石膏抹灰砂浆粘贴。而当采用先设护角再抹灰的工艺时，护角条宜采用水泥砂浆，也可用普通磷石膏抹灰砂浆或轻质磷石膏抹灰砂浆粘贴。

6.2.5  磷石膏抹灰砂浆冬季施工与传统水泥砂浆抹灰的要求基本一致，室内温度应在 5℃以上，磷石膏抹灰砂浆及粉刷层不得发生冰冻现象，冰冻后会造成质量问题。

6.2.10  磷石膏抹灰砂浆与水泥砂浆不同，其在终凝时产生的微裂纹不会随着龄期的增加而发展，因此在其终凝后干燥前可通过批刮薄薄的一层面层磷石膏抹灰砂浆即可将微裂纹修补；若磷石膏抹灰砂浆表面已干燥不洒水湿润，批刮的薄层磷石膏抹灰砂浆材料的水分极易被底层吸收，影响其水化。

6.2.13  磷石膏抹灰砂浆属气硬性胶凝材料，因此终凝后应保持室内通风，促进抹灰层凝结固化。但也应避免因风力过大，导致磷石膏抹灰砂浆过快失水，抹灰层出现开裂、粉化等严重影响工程质量现象的发生。磷石膏抹灰砂浆耐水性较差，水浸湿后抹灰层强度会明显下降，因此，施工完成后应避免明水侵蚀。

6.3  磷建筑石膏砌块砌体

6.3.2  磷石膏砌块施工应符合以下规定：

1 对磷石膏进行排块是施工作业准备的一项首要工作，也是保证磷石膏砌块砌体工程质量的重要技术措施。在运用 BIM 技术进行排块时，应综合考虑磷石膏砌块规格、灰缝厚度和宽度、门窗洞口尺寸、 过梁与水平系梁的高度、构造柱位置、预留洞大小等，使排块起到指导施工的作用；

2 砌筑前弹出砌体位置线和设立皮数杆是保证磷石膏砌块砌体砌筑质量的重要措施。能使轴线准确，墙面平整，砌体水平灰缝平直并厚度一致，故施工中应坚持使用。

3 检查基层情况，清理污染杂物是为了确保砌体与基层之间粘结牢固。现浇混凝土导墙的强度应达

到 1.2MPa 后，才能够承受上部砌体的荷载；

4 砌体的洞口下边角处有砌筑竖缝时，墙体在该处易产生竖向裂缝；

5 避免由不同种类材料性能差异而出现墙体裂缝的基本要求；

6 由于磷石膏砌块的含水率受环境变化影响较大，控制磷石膏砌块的含水率，使磷石膏砌块的材料性能趋于稳定，能有效减少磷石膏砌块的收缩裂缝；）

6.3.3  磷石膏砌块上下错缝、搭接咬砌，主要保证砌体传递竖向荷载的整体性，避免产生竖向通缝，影响磷石膏砌块砌体的强度，保证磷石膏砌块砌体的整体性。磷石膏砌块的榫槽向下，易于铺放粘结磷石膏和保证水平灰缝的饱满度。

6.3.4  磷石膏砌块砌体灰缝施工应符合以下要求：

1 明确磷石膏砌块砌体灰缝的具体规定和要求。灰缝横平、竖直、厚度均匀，既是对磷石膏砌块砌

体表面美观的要求，又有利于砌体均匀传力；

2 采用薄灰缝砌筑施工，可提高磷石膏砌块砌体的力学性能，降低工程造价，提高整体效果；

3 由于磷石膏砌块不应浇水湿润后再砌筑，为防止粘结磷石膏中水分被磷石膏砌块吸收，应随铺随砌。垂直灰缝的饱满度对磷石膏砌块砌体的抗剪强度影响明显，对防止砌体裂缝至关重要，故竖向灰缝宜采用满铺端面法，以确保砌筑质量。满铺端面法是将磷石膏砌块端面朝上铺满粘结磷石膏再上墙挤紧。砌筑时用力向横、竖方向挤压，同时用橡皮锤敲击挤实，并及时刮去从缝中挤出的多余粘结磷石膏。）

6.3.5  明确砌体转角处和交接处砌筑的规定和要求。转角处和交接处的砌筑质量是保证磷石膏砌块砌体结构整体性能的技术要点之一。

6.3.8  保证粘结磷石膏与钢筋与拉片有较好的握裹力，并与磷石膏砌块较好地粘结，同时对钢筋与拉片起到保护作用。

6.3.9  在墙上留置临时性施工洞口，限于施工条件，有时确实难免，但洞口位置不当或洞口过大，虽经补砌，也必然削弱砌体的整体性能。为此，本条对在墙上留置临时性施工洞口作了具体的规定。

6.3.10  规定砌体每天砌筑高度有利于已砌筑砌体的粘结磷石膏强度的增长，使其稳定，有利于砌体收 缩裂缝的减少。因此，控制每天的砌筑高度是必要的。磷石膏砌块强度较低，单块磷石膏砌块高度较高，为保证磷石膏砌块砌体强度和施工过程中砌 体的稳定性，故不得在磷石膏砌块砌体上留设脚手架眼。

6.3.11  磷石膏砌块砌体施工过程中应严格控制墙面的平整度和垂直度，考虑施工技术水平，砌体砌筑过程中，应利用检测工具随时检查，确保工程质量。

6.3.12  嵌缝使磷石膏砌块企口缝内粘结磷石膏密实，修补使磷石膏砌块砌体表面平整、光滑，以便于装饰层的施工。

6.3.13  砌筑前在磷石膏砌块内填满填充材料可避免砌筑过程中有遗漏的现象。为确保隔声效果，填充材料不得捣实且必须干燥、洁净。

6.4  磷建筑石膏轻质墙板隔墙

6.4.1 安装磷石膏空心条板前，施工企业应确认施工现场已具备安装磷石膏空心条板的作业条件。

6.4.3  在磷石膏空心条板安装过程中，隐蔽工程施工质量直接影响隔墙的性能，条文为此提出核查要求。

6.4.6~6.4.7双层条板隔墙通常作为要求较高的隔声隔墙、保温隔墙、防火隔墙等特殊功能隔墙选用，可以按单层条板隔墙安装工法进行施工。条文规定了双层条板墙体的安装方法和质量要求，如：安装隔声隔墙、保温隔墙、防火隔墙应按设计要求铺装吸声、保温材料等功能材料，以保证隔墙的隔声或保温、隔热性能满足工程设计要求。

6.4.9  为保证接板安装隔墙的安全性能，本条文对接板安装隔墙的施工要求和加固措施进行了规定。

6.4.10  由于条板隔墙涉及安全问题，因此当设计方提出或合同约定时，需对接板条板隔墙工程进行抗冲击性能试验等见证检测。检测仅适用于本规范规定限高尺寸以内的接板条板隔墙安装。检测报告通常附竖向接板隔墙安装示意图。

6.4.11  在磷石膏条板隔墙安装中，门窗框板需安装牢固、可靠。门窗框条板与门、窗框的连接、固定是隔墙安装的重要工序。条文对门窗框板与不同材料门窗安装、固定、接缝处理方法等作了规定。

6.4.12  条文对条板隔墙管线安装、固定、开槽、板面修补、加固作出了明确规定。在条板隔墙上开槽、留洞，需要采用专用切割工具，不能随意敲砸。为保证隔墙使用性能，开槽、留洞后宜尽快敷设管线，同时对修补、加固作了规定。

6.4.13  条板隔墙墙面易产生裂缝是条板隔墙使用过程中普遍存在的问题，在条板生产、施工安装过程中严格控制质量，才能解决这个问题。条文对施工过程中条板接缝部位的做法及选用材料提出了具体要求，并对有防水要求的条板隔墙接缝部位处理作出了专门规定。

6.4.14  条板隔墙的成品保护是安装过程中的重要环节，要求在施工全过程中对隔墙进行保护。条文对在安装施工过程中及工程验收前，条板隔墙的成品保护提出了相关规定和具体防范措施。

6.5  磷建筑石膏轻质龙骨复合墙

6.5.1  磷建筑石膏轻质龙骨复合墙现场开槽对钢龙骨破坏对墙体承载能力影响较大，宜对墙体施工编制分项工程方案，按照方案要求进行钢龙骨布置。